| ACTUATOR | CILINDRO DE ACIONAMENTO DA VÁLVULA Cilindro responsável pela automatização dos movimentos executados pelo sistema valvulado. Para operá-lo, utiliza-se potência elétrica ou energia hidráulica e/ou pneumática. |  |
| --- | --- | --- |
| ADDITIVES | ADITIVOS Compostos aplicados em materiais plásticos para que eles catalisem alterações químicas e sejam fundidos mais rapidamente. |  |
| AIR SHOT TECHNIQUE | TÉCNICA DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA Técnica utilizada para medir a temperatura do material plástico injetado por meio de um termopar inserido diretamente nele. |  |
| ALLOW | CANAL Furo dimensional para a passagem do ar no canal pneumático do atuador em sistemas valvulados. |  |
| ALLOWANCE | FOLGA Distância que separa um componente do outro no molde. |  |
| ANTI RUST OIL | ÓLEO DE PROTEÇÃO ANTI-OXIDANTE Óleo que evita a oxidação do aço presente nos componentes do sistema de câmara quente. |  |
| ANTI-SEIZE COMPOUND | PASTA TÉRMICA Pasta que facilita a desmontagem dos componentes de fixação do sistema. |  |
| BACK PLATE | PLACA DE FIXAÇÃO SUPERIOR Placa que fixa todo o sistema de câmara quente no molde. |  |
| BACK PRESSURE | CONTRA PRESSÃO Pressão traseira da máquina injetora gerada pelo material plástico para forçar o retorno e o avanço da rosca, melhorando a homogeneização do material. Forçando a rosca para frente, ele ficará melhor compactado. |  |
| BACKING PLATE | PLACA DE AÇO Placa utilizada como suporte para o bloco com as cavidades, os pinos guias e as buchas. |  |
| BALANCED MOLD RUNNER | CANAL BALANCEADO Em moldes com múltiplas cavidades, os canais de distribuição têm a mesma distância para que o material plástico chegue ao mesmo em todas as cavidades, preenchendo-as simultaneamente. |  |
| BARREL | CILINDRO Componente responsável pelo derretimento do material plástico e pela pressão exercida sobre ele. |  |
| BARREL COOLING | REFRIGERAÇÃO DO CILINDRO A refrigeração do cilindro é feita por meio de ar ou de água e geralmente é acionada pelos mesmos mecanismos que controlam o sistema de aquecimento. Utilizam-se ventiladores que são acionados quando a temperatura se eleva. |  |
| BARREL HEATING | AQUECIMENTO DO CILINDRO É o aquecimento do cilindro realizado por meio de resistências helicoidais localizadas ao seu redor e com ajuda de um termopar. |  |
| BAYONET THERMOCOUPLE COUPLING | CONEXÃO PARA TERMOPAR BAIONETA Conexão utilizada para adaptar o termopar ao manifold. |  |
| BINDER | LIGA Composição de vários materiais plásticos que ajudam no processamento de componentes de cerâmica em pó na máquina injetora. |  |
| BLACK-BROWN SPECKS | PINTAS PRETAS Defeito no qual há a presença de pontos escuros na peça apesar de a coloração estar correta. |  |
| BLACK-BROWN STREAKS | LISTRAS PRETAS Defeito no qual há a presença de listras escuras na peça apesar de a coloração estar correta. |  |
| BLUING COMPOUND | TINTA DE AJUSTE Tinta que checa as faces de contato dos bicos com o manifold na instalação do sistema de câmara quente. |  |
| BODY | CORPO Parte do bico quente onde são montados a resistência e o termopar. |  |
| BOLT ON SPRUE | BUCHA DE ALIMENTAÇÃO COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO Bucha montada no manifold com parafusos de fixação. |  |
| BREATHER | SAÍDA DE GÁS Pequeno orifício localizado perto da linha de emenda da peça que permite a saída do ar presente na cavidade do molde à medida que o material plástico preenche a peça a fim de evitar bolhas. |  |
| BRITTLENESS | FRAGILIDADE Defeito no qual as peças se quebram na extração ou ficam ligeiramente rachadas durante o manuseio. |  |
| BUBBLES | BOLHAS Defeito no qual há bolhas de gás nas peças provenientes da descompressão do material plástico durante o preenchimento das cavidades. |  |
| BURN MARKS | MARCAS DE QUEIMA Material plástico com manchas que variam do amarelo ao preto e aparecem na entrada do material ou onde há ar comprimido. |  |
| BUSH | BUCHA Utilizada como prolongadora do manifold onde o bico da máquina injetora encosta. |  |
| BY THE PRESS GRANULATION | RECUPERAÇÃO A recuperação dos canais de injeção ou das peças defeituosas pode ser realizada por um moinho cuja entrada está adjacente ao local onde os canais caem quando extraídos do molde. Uma vez moídos, e transformados em grânulos eles são automaticamente misturados ao material plástico virgem e essa mistura é conduzida ao alimentador da máquina injetora. |  |
| CALCULATING PRODUCTION CAPABILITY | CÁLCULO DA CAPACIDADE DE PRODUÇÃO Cálculo que fornece um limite de tolerância natural do processo de produção de peças. |  |
| CAPABILITY INDEX | ÍNDICE DE CAPACIDADE Índice utilizado para estabelecer a capacidade do processo de injeção com relação a uma tolerância específica. |  |
| CARTRIDGE HEATER | RESISTÊNCIA CARTUCHO Resistência montada internamente para aquecer o manifold à temperatura desejada. |  |
| CAVITY | CAVIDADE Denomina-se o espaço oco em uma ferramenta onde o material plástico é injetado para moldar uma peça. |  |
| CAVITY PRESSURE | PRESSÃO DA CAVIDADE Pressão que o material plástico exerce no interior da cavidade para que o molde abra. Pode ser medida por um transformador de energia. |  |
| CAVITY PRESSURE CONTROL | CONTROLE DE PRESSÃO NA CAVIDADE É o controle de pressão na cavidade pois quando o molde está preenchido não há a necessidade de manter-se a pressão inicial. Aplica-se a pressão de espera ocasionando uma mudança na velocidade com que o material plástico flui. |  |
| CHAMFER | CHANFRO Acabamento dado às peças usinadas quebrando seus cantos. |  |
| CIRCLIP | ANEL ELÁSTICO Anel metálico que fixa a capa isolante do bico. |  |
| CIRCLIP PLIERS | ALICATE PARA ANEL DE TRAVA Ferramenta que monta e desmonta as travas da capa da resistência nos bicos injetores. |  |
| CLAMP FORCE | FORÇA DE FECHAMENTO Força aplicada nas placas do molde para que ele se mantenha fechado no momento em que as peças estiverem sendo moldadas e solidificadas. |  |
| CLAMP FORCE REGULATION | CONTROLE DA FORÇA DE FECHAMENTO Controle automático da força de fechamento da máquina injetora por meio de um pistão hidráulico instalado na placa do molde. |  |
| CLAMPING PRESSURE | PRESSÃO DE FECHAMENTO Pressão utilizada para fechar o molde após o preenchimento das peças enquanto elas se solidificam para serem extraídas. Deve sempre ser superior à pressão de injeção para que o molde permaneça fechado durante a moldagem da peça. |  |
| COIL HEATER | RESISTÊNCIA HELICOIDAL Peça em formato de mola utilizada para o aquecimento dos bicos injetores. |  |
| COLD SLUG | POÇO FRIO Primeiro material plástico a entrar no canal de injeção do molde. É assim chamado por passar pelo orifício da bucha e por ser resfriado abaixo da temperatura do molde. |  |
| COLD SLUG WELL | ALOJAMENTO DO POÇO FRIO Espaço oposto à entrada de material no molde para armazenar o poço frio. |  |
| COMBINATION MOLD | MOLDE COMBINADO Um molde com várias cavidades em que cada uma produz uma peça diferente para um único produto. Quando o molde abre, todas as peças são extraídas simultaneamente. |  |
| COMPONENT STICKING IN THE MOLD | PEÇA PRESA NO MOLDE Tipo de defeito no qual as peças ficam presas no molde após a fase de extração. |  |
| CONSISTENT CLAMP PRESSURE | PRESSÃO DE FECHAMENTO CONSTANTE Pressão constante que a máquina injetora deve aplicar para que o molde permaneça fechado durante a injeção das peças. |  |
| CONTACT MOLDING | MOLDAGEM POR CONTATO Método para moldar peças no qual é aplicada uma pressão maior do que a necessária a fim de manter o material plástico unido para produzir uma peça excelente. Geralmente feito com materiais plásticos reforçados. |  |
| CONTACT MOLDING PRESSURE | PRESSÃO DE CONTATO Método para moldar peças no qual é aplicada uma pressão maior do que a necessária a fim de manter o material plástico unido para produzir uma peça excelente. Geralmente feito com materiais plásticos reforçados. |  |
| COOLING CALCULATION | CÁLCULO DA REFRIGERAÇÃO O cálculo do tempo de solidificação da peça moldada revela a necessidade da refrigeração de um molde determinando a duração do ciclo de injeção. |  |
| COOLING CHANNEL | CANAL DE REFRIGERAÇÃO Canal de refrigeração por onde passa a água que refrigera o molde. |  |
| COOLING CIRCUIT | CIRCUITO DE REFRIGERAÇÃO Circuito hidráulico responsável pela refrigeração do molde após a injeção das peças nas cavidades. |  |
| COOLING TIME | REFRIGERAÇÃO Após a cavidade ser totalmente preenchida, há um tempo para que o material plástico esfrie e se solidifique para que o molde abra e as peças sejam extraídas. |  |
| COUNTERSUNK HEAD SCREW | PARAFUSO ESCAREADO Parafuso utilizado para fixar os anéis de titânio ou a placa que fecha o disco do cilindro de acionamento da válvula. |  |
| CRAZING | RACHADURA Defeito presente na superfície das peças transparentes que produzem um efeito prateado. |  |
| CYCLE TIME | CICLO TOTAL Tempo total gasto para a moldagem completa das peças. |  |
| CYLINDER | CILINDRO Dispositivo responsável pelos movimentos de abertura e de fechamento dos bicos do sistema valvulado no qual a força é proporcional à área de secção transversal e à variação efetiva da pressão. |  |
| CYLINDER BARREL | CILINDRO DA MÁQUINA INJETORA Local onde o material é plastificado a uma determinada temperatura, homogeneizado e dosado por uma rosca para posterior injeção. |  |
| DEAD SPOT | PONTO MORTO Ponto localizado no manifold onde o material plástico permanece parado por muito tempo e endurece. |  |
| DECOMPRESSION | DESCOMPRESSÃO Processo pelo qual se evita o gotejamento no bico injetor pois a pressão do material plástico a ser injetado faz com que a rosca retorne para o cilindro e não continue avançando mais material. |  |
| DEGRADATION OF THE MATERIAL | DEGRADAÇÃO DE MATERIAL Presença de manchas escuras em alguns pontos da peça que variam do amarelo ao preto. |  |
| DEPTH MICROMETER | MICRÔMETRO DE PROFUNDIDADE Ferramenta que confere as dimensões dos componentes do sistema de câmara quente. |  |
| DEVIATION PLUG | PLUG DE LIGAÇÃO Peça utilizada para ligar os canais do manifold. |  |
| DIE COOLING | CANAL DE REFRIGERAÇÃO Canal que evita o excesso de trocas térmicas nas placas do molde por meio da passagem de água. |  |
| DIE MAINTENANCE | MANUTENÇÃO DO MOLDE Conservação das partes danificadas do molde e troca das peças gastas a fim de possibilitar a constante produção de peças. |  |
| DIE SHOE | PORTA-MOLDE Montagem de placas de aço que alojam as cavidades no molde. Permite que o material plastificado seja injetado nas cavidades e que as peças moldadas sejam extraídas. |  |
| DIESEL EFFECT | EFEITO DIESEL Queima do material plástico devido ao aumento da temperatura ocasionado pela compressão do ar presente na cavidade do molde quando este não sai pelos orifícios de escape. |  |
| DIRECT HYDRAULIC TYPE MACHINE | MÁQUINA TIPO HIDRÁULICA Máquina injetora com comando de movimentos fornecidos por sistemas hidráulicos, geralmente a óleo. |  |
| DIRECT MOLD GATE | ENTRADA DIRETA Entrada cuja intersecção é similar à do canal de injeção. |  |
| DIRECT PRESSURE TRANSDUCER | MANÔMETRO DE PRESSÃO DIRETO Consiste em um aparelho que mede e controla a pressão do material plástico em contato direto com ele uma vez que está localizado entre as placas do molde. |  |
| DISTORTION | DEFORMAÇÃO A peça não é moldada no formato exato da cavidade pois não foi injetada seguindo as condições ideais de temperatura e de pressão pré-estipuladas. |  |
| DOSING TIME | DOSAGEM Fase em que a rosca retorna para que o cilindro da máquina injetora seja novamente preenchido para um novo ciclo de injeção. |  |
| DOUBLE MOLD CAVITY | MOLDE COM DUAS CAVIDADES Molde com duas cavidades que permite a produção simultânea de duas peças. |  |
| DOUBLE-SHOT MOLDING | INJEÇÃO SEQÜENCIAL Injeção que molda peças de duas cores por meio de operações seqüenciais, utilizando máquinas especiais com dois cilindros de injeção. Primeiramente, injeta-se a casca e depois , utilizando-se um inserto, injeta-se a outra parte ao redor da primeira. Pode-se utilizar duas máquinas ou duas unidades de injeção. |  |
| DOWEL PIN | PINO GUIA Pino utilizado para guiar o conjunto e deixá-lo sempre na mesma posição. |  |
| DOWEL SLOT | FOLGA DO PINO Local em que o pino guia é posicionado no manifold . |  |
| DROOLING | PURGA Gotejamento de material plástico pelo bico injetor após a moldagem das peças. |  |
| DROP | PONTO DE INJEÇÃO Saliência destacada no produto moldado indicando o ponto por onde o material plástico foi injetado. |  |
| DRY CICLE TIME | CICLO EM VAZIO Tempo que a máquina injetora necessita para completar um ciclo operando sem material no cilindro de injeção. |  |
| DRY CYCLING SPEED | VELOCIDADE EM VAZIO É a velocidade que a máquina injetora necessita para completar o ciclo quando não há material plástico no cilindro de injeção. |  |
| DRYING | SECAGEM Eliminação da água contida no material plástico antes de ser injetado feita por máquinas secadoras ou por estufas. |  |
| DUST CONTAMINATION | PRESENÇA DE PÓ Contaminação do material plástico devido à eletricidade estática gerada durante sua injeção, atraindo o pó. |  |

| EAR | FURO DE FIXAÇÃO Furo para a passagem dos parafusos extras para a fixação do manifold. |
| --- | --- |
| END PLUG | ## END PLUG Conector que fecha os canais de distribuição do manifold para que não haja vazamento de material plástico. |
| END PLUG FIXING SCREW | PARAFUSO DE FIXAÇÃO DO END PLUG Parafuso utilizado para fixar o end plug na posição desejada. |
| ESTIMATING STANDARD DEVIATION | DESVIO PADRÃO ESTIMADO Procedimento que facilita o estabelecimento de limites de tolerância natural na produção de peças plásticas. |
| FABRICATING PROCESS | PROCESSO DE FABRICAÇÃO Técnicas utilizadas para a fabricação de um determinado produto. |
| FAMILY MOLD | MOLDE FAMÍLIA Um molde com várias cavidades em que cada uma produz uma peça diferente para um único produto. Quando o molde abre, todas as peças são extraídas simultaneamente. |
| FEED ZONE COOLING | REFRIGERAÇÃO DA ZONA DE ALIMENTAÇÃO Refrigeração feita por canais de água circulares que resfriam a zona de alimentação para que o material não plastifique antes do tempo pré-estipulado. |
| FEMALE | FÊMEA Placa fixa do molde que normalmente contém as cavidades e é projetada para receber a outra placa onde serão moldadas as partes externas do produto final. |
| FILTER NOZZLES | BICOS COM FILTROS Bicos que possuem filtros nas pontas para que os materiais plásticos contaminados sejam removidos, melhorando a fluidez e a injeção das peças. |
| FIRST STAGE PRESSURE | PRIMEIRO ESTÁGIO DA PRESSÃO Pressão necessária para manter a velocidade de injeção do material plástico durante o preenchimento da peça. |
| FITTED BUSH | POSTIÇO Peça utilizada para facilitar a usinagem das cavidades e a posterior manutenção do molde. |
| FLASH | REBARBA Defeito da peça injetada devido ao excesso de material em formato de fios na linha de fechamento ou na área da entrada do material presente nas peças moldadas. |
| FLASHING | REBARBA Defeito da peça injetada devido ao excesso de material em formato de fios na linha de fechamento ou na área da entrada do material presente nas peças moldadas. |
| FLAT | PLANA Superfície de apoio do bico injetor com formato reto. |
| FLOW TAB | TABELA DE FLUXO Tabela utilizada para verificar o fluxo de material plástico durante a injeção das peças. Consiste em um canal fino colocado no final do sistema para medir o índice de fluidez de cada material plástico. |
| FLOW TENDENCY | FLUXO DO MATERIAL PLÁSTICO Características relacionadas à facilidade de o material plástico fluir pelos canais de injeção. |
| FORCE RETAINER PLATE | PLACA RETENTORA Placa na qual as cavidades estão alojadas. Geralmente contém os pinos guias e as buchas. |
| GAP INDICATING THREAD | PENTE DE ESPESSURA Ferramenta que verifica as folgas entre os componentes do molde durante os ajustes feitos no sistema. |
| GAS INJECTION MOLDING | INJEÇÃO A GÁS Técnica que utiliza gás para moldar peças. Injeta-se um gás inerte, geralmente nitrogênio, no material plastificado assim que ele entra no molde. O gás forma uma série de canais nas seções mais espessas da peça. |
| GATE | ENTRADA DE MATERIAL Passagem dimensionada para a entrada de material plástico nas cavidades do molde. |
| GATE COOLING | REFRIGERAÇÃO DA ENTRADA É a refrigeração feita por canais de água circulares na região da entrada do material plástico. |
| GEAR TYPE PUMP | BOMBA TIPO PALHETA Bomba com palhetas dimensionadas e montadas em uma carcaça com a função de enviar óleo para a linha com pressões pré-determinadas. |
| GUIDE PINS | PINOS GUIAS Pinos utilizados para guiar o conjunto e deixá-lo sempre na mesma posição. |
| GUTTER BOLT | PARAFUSO DE FIXAÇÃO DA RESISTÊNCIA Parafuso que posiciona e fixa a resistência tubular no manifold. |
| HAND OPERATION | OPERAÇÃO MANUAL Quando o material está plastificado, o operador inicia o funcionamento da máquina injetora manualmente para que as operações seqüenciais sejam realizadas. |
| HEAT PIPE | PINO TÉRMICO Pino condutor utilizado geralmente no macho e tem como função melhorar a refrigeração do molde. |
| HEAT SENSITIVE MATERIAL | MATERIAL SENSÍVEL AO CALOR Material que se decompõe ou queima quando exposto a altas temperaturas de processo. |
| HEATED HOPPER | FUNIL DE ALIMENTAÇÃO AQUECIDO Funil que alimenta a máquina injetora aquecendo material plástico devido a resistências posicionadas em seu interior. Necessariamente não elimina a água contida no material plástico. |
| HEATER | RESISTÊNCIA Aquece o bico injetor para o material plástico manter-se a uma temperatura constante. |
| HEATER BAND | RESISTÊNCIA COLARINHO Resistência que aquece as buchas de alimentação do manifold. |
| HEATER CLAMPING BOLT | PARAFUSO DE TRAVA DA RESISTÊNCIA Parafuso utilizado para fixar a resistência do manifold. |
| HEATER CONNECTION | CONECTOR DA RESISTÊNCIA Conector que permite a ligação de fios elétricos nas resistências. |
| HEATER SHIELD | CAPA ISOLANTE DA RESISTÊNCIA Capa que permite o controle de temperatura do bico injetor com maior precisão evitando perda de calor. |
| HIGH MOLDING PRESSURE | PRESSÃO DE MOLDAGEM ALTA Processo de moldagem de materiais plásticos reforçados no qual há a utilização de pressão maior do que a requisitada. |
| HOLD PRESSURE | PRESSÃO DE RECALQUE Pressão aplicada ao material plástico quando o molde já está preenchido e não são necessárias altas pressões. A rosca impulsiona e mantém o material plástico com uma determinada pressão, evitando que ele retorne para o bico injetor. |
| HOPPER BLOCK COOLING | REFRIGERAÇÃO BLOQUEADA DO FUNIL DE ALIMENTAÇÃO Refrigeração do funil de alimentação feita por meio de um circuito fechado de água que assegura a livre passagem do material plástico pela zona de alimentação, evitando o superaquecimento. |
| HOPPER DRYER | FUNIL DE ALIMENTAÇÃO SECADOR Sistema que, pelo aquecimento do funil de alimentação, seca o material plástico antes de injetá-lo. |
| HOT RUNNER SYSTEM | SISTEMA DE CÂMARA QUENTE Sistema composto de bicos injetores, manifold e controlador de temperatura. Utilizado em moldes de injeção para moldar materiais plásticos. |
| HYDRAULIC LINE PRESSURE | PRESSÃO HIDRÁULICA DA LINHA É a pressão lida no manômetro no momento em que as cavidades do molde foram totalmente preenchidas ou quando for feito qualquer movimento que utilize pressões: abertura, fechamento, extração. |
| HYDRAULIC SYSTEM | SISTEMA HIDRÁULICO Sistema que aciona a máquina injetora. A força é gerada por um motor elétrico que movimenta e conduz uma bomba hidráulica e faz com que a água circule em todo o sistema. |
| HYGROSCOPIC | HIGROSCÓPICO Característica de determinados materiais plásticos que diz respeito à capacidade de eles absorverem água. Quanto mais água absorvem, mais tempo permanecem no funil alimentador secador para que sejam desumidificados antes de serem injetados. |
| IMPACT TESTING | TESTE DE IMPACTO Teste a que as peças são submetidas para verificar o impacto que elas suportam. |
| INDIRECT PRESSURE TRANSDUCER | TRANSFORMADOR DE PRESSÃO INDIRETO Consiste em um aparelho que mede e controla a pressão do material plástico mas que não está em contato direto com ele, uma vez que está localizado na placa extratora do molde.Neste caso, a pressão é transferida por meio dos pinos extratores. |
| INDUCTION WELDING | SOLDA POR ULTRA-SOM Método de soldar termoplásticos por meio de um inserto de metal condutivo na superfície das duas partes a serem unidas. Aplica-se pressão para que as partes permaneçam juntas e aquece-se o inserto metálico com um gerador de aumento de freqüência até que o material esteja plastificado e soldado. |
| INHERENT VARIATION | VARIAÇÃO INERENTE Variação natural de um produto proveniente de modificações do meio, da máquina injetora ou do operador, não sendo necessariamente externas. |
| INJECTION MACHINE | MÁQUINA INJETORA Máquina em que geralmente há duas unidades distintas: a de fechamento e a de injeção. Na primeira, composta por uma placa fixa e outra móvel, o molde é preso e fechado por uma força pré-fixada. Já na segunda, há um cilindro e uma rosca em que o material é plastificado a uma temperatura ajustada para que seja posteriormente injetado nas cavidades do molde. |
| INJECTION MOLDING AUTOMATED | INJEÇÃO AUTOMATIZADA Uso de controles e de sistemas automáticos para aumentar a produção de peças com custo e ciclo menores. |
| INJECTION MOLDING CAPACITY VOLUME | CAPACIDADE DE VOLUME NA INJEÇÃO Volume máximo de material plástico que a rosca da máquina injetora pode injetar em um ciclo sem vazamentos e sem o volume adicional que a rotação da rosca proporciona. |
| INJECTION MOLDING COMPUTER INTEGRATED | PROGRAMAS DE COMPUTADOR PARA MOLDES Programas que transformam os resultados da simulação de uma determinada peça em dados iniciais para o funcionamento da máquina injetora, maximizando a eficácia das peças. |
| INJECTION MOLDING CRYSTALLIZATION | CRISTALIZAÇÃO Quando o material plástico preenche a cavidade do molde, deve-se resfriá-lo para que o material cristalize, ou seja, para que as cadeias moleculares fiquem alinhadas umas em relação às outras, resultando em uma maior densidade antes de as peças serem extraídas. |
| INJECTION MOLDING DISPLACEMENT RATE | ÍNDICE DE MOVIMENTAÇÃO Índice da movimentação de material plastificado fluindo da rosca para o molde durante o ciclo de injeção. |
| INJECTION MOLDING FUSIBLE CORE | INJEÇÃO COM INSERTO MÓVEIS Técnica que torna possível a moldagem de peças que apresentam estruturas profundas. Envolve o uso de um inserto na parte interna do molde. Após o processamento, a peça é moldada e extraída. |
| INJECTION MOLDING INTENSIFICATION RATIO | RAIO DE INTENSIFICAÇÃO Raio da pressão de injeção numericamente igual à área do cilindro hidráulico. |
| INJECTION MOLDING MACHINE SET UP RECORDER | DADOS PARA AJUSTE DA MÁQUINA INJETORA Guia para o ajuste da máquina injetora que contém informações específicas das máquinas e propriedades dos materiais plásticos. |
| INJECTION MOLDING MELT EXTRACTOR | EXTRATOR DE MATERIAL PLÁSTICO Torpedo localizado na zona de compressão da máquina injetora para separar o material plastificado das partículas ainda sólidas, melhorando sua homogeneização. |
| INJECTION MOLDING MELT TEMPERATURE | TEMPERATURA DO MATERIAL PLÁSTICO Técnicas utilizadas para medir a temperatura do material plastificado. Podem ser realizadas por meio de termopares localizados no próprio material plástico ou entre o bico injetor e a rosca da máquina injetora ou por sensor de fibra óptica. |
| INJECTION MOLDING METAL POWDER | INJEÇÃO DE METAL Injeção na qual peças metálicas são produzidas a partir do pó de metal com acabamentos polidos sem a necessidade de operações secundárias. Essa injeção fornece às peças propriedades mecânicas e físicas superiores a outros metais. Normalmente utilizada para fabricação das cavidades do molde. |
| INJECTION MOLDING MULTI-LIVE FEED | ALIMENTAÇÃO MULTICAMADAS Processo que melhora a força e a rigidez das peças eliminando linhas de emenda e controlando a direção das fibras na fase de compressão do material plástico. Geralmente utilizado para resinas poliésteres. |
| INJECTION MOLDING MULTIPLE CLAMPING | MÚLTIPLOS FECHAMENTOS Utilização de stack molds em que há uma placa móvel entre as duas placas regulares a fim de aumentar a produtividade visto que há dois moldes trabalhando juntos na mesma máquina injetora. Esse sistema é conhecido também como stack mold. |
| INJECTION MOLDING NOZZLE DROOLING | GOTEJAMENTO DO BICO INJETOR Vazamento de material plástico na área em que a ponta do bico injetor encosta na cavidade do molde durante a injeção. |
| INJECTION MOLDING NOZZLE EXTENDED | BICO DE INJEÇÃO PROLONGADO Extensão do bico injetor que penetra na cavidade do molde eliminando a necessidade de uma bucha de alimentação. |
| INJECTION MOLDING NOZZLE FREEZE-OFF | ENDURECIMENTO DO BICO INJETOR É a solidificação do material plástico na ponta do bico injetor, não possibilitando a injeção nas cavidades do molde. |
| INJECTION MOLDING NOZZLE GATE | BICO INJETOR TIPO BUCHA Bico injetor cuja ponta parte da cavidade do molde, ou seja, o material plástico é injetado diretamente na cavidade, eliminando a necessidade de um canal frio ou de uma bucha fria. |
| INJECTION MOLDING NOZZLE SHUT-OFF | BICO VALVULADO Bico injetor com válvula que evita o vazamento de material plástico na cavidade do molde e não deixa saliência na peça. |
| INJECTION MOLDING NOZZLE TEMPERATURE CONTROL | CONTROLE DE TEMPERATURA DO BICO INJETOR Controle exercido sobre o bico injetor a fim de melhorar o fluxo do material plástico para as cavidades do molde. |
| INJECTION MOLDING OFF SET METHOD | MÉTODO DE COMPRESSÃO DA MOLDAGEM DE PLÁSTICO Adaptação especial da máquina injetora que permite o aquecimento do material plástico suficiente para que plastifique, seja pelo uso de altas pressões de injeção ou pelo atrito ou emprego de calor adicional quando o material passa pelo bico injetor. |
| INJECTION MOLDING PLASTICATING | PLASTIFICAÇÃO É o derretimento do material plástico no cilindro de injeção antes de ele ser injetado no molde. |
| INJECTION MOLDING PLASTICATING PERFORMANCE TEST | TESTE DE DESEMPENHO DA PLASTIFICAÇÃO Teste que consiste em um método comparativo do índice de plastificação da rosca da máquina injetora. Fornece um meio de comparar o desempenho de uma máquina com outra considerando a situação e os materiais plásticos utilizados. |
| INJECTION MOLDING PLASTICIZING CAPACITY | CAPACIDADE DE PLASTIFICAÇÃO Quantidade de material que pode ser plastificado, homogeneizado e aquecido a uma determinada temperatura de processo no cilindro da máquina injetora pela unidade de tempo (gramas por hora). |
| INJECTION MOLDING PLATE DISPERSION PLUG | BUCHA DE DISTRIBUIÇÃO NA PLACA Duas placas perfuradas, fixadas com uma haste, localizadas no bico da máquina injetora para auxiliar na distribuição de colorante para o material plástico quando este flui pelas cavidades. |
| INJECTION MOLDING PLUNGER PREPACK | ÊMBOLO PARA PRÉ-PLASTIFICAÇÃO Método utilizado para aumentar a produção volumétrica por injeção, pré-plastificando o material plástico reforçado no cilindro por meio da movimentação do êmbolo. |
| INJECTION MOLDING PLUNGER PREPOSITION | POSIÇÃO DO ÊMBOLO DE INJEÇÃO Localização do êmbolo de injeção a fim de eliminar seu movimento desnecessário durante o ciclo. |
| INJECTION MOLDING PROCESSING PARTING-LINE CONTROL | PROCESSO DE CONTROLE DA LINHA DE UNIÃO Processo utilizado para iniciar a transferência da pressão de injeção para a pressão de recalque no momento em que a peça é preenchida. |
| INJECTION MOLDING PUSH-PULL | INJEÇÃO POR DIFERENTES DIREÇÕES Esse método oferece redução de anisotropia em materiais reforçados e promove maior rigidez em polímeros cristalizados. A cavidade do molde é preenchida em diferentes direções por duas unidades de injeção. Esse controle de fluxo do material otimiza as propriedades da peça. |
| INJECTION MOLDING RECIPROCATING | INJEÇÃO ALTERNADA Combinação da unidade de injeção e de plastificação na qual um dispositivo extrusor, juntamente com uma rosca alternada, plastifica o material. Sua injeção pode ser por extrusão direta, pela alternância da rosca com um êmbolo injetor ou pela combinação das duas. |
| INJECTION MOLDING RETRACTION STROKE | FORÇA DE RETRAÇÃO DO BICO INJETOR Máxima força de mecanismo utilizada para separar o bico injetor da bucha de alimentação do molde a fim de remover impurezas. |
| INJECTION MOLDING ROBOTS | ROBÔS PARA MÁQUINA INJETORA São robôs utilizados para a automatizar a remoção das peças moldadas. |
| INJECTION MOLDING ROTATING SPREADER | ROSCA HOMOGENEIZADORA Tipo de rosca rotacionada por meio de um êmbolo de secção tubular a fim de misturar o material plástico. |
| INJECTION MOLDING SIZE SELECTION | ESCOLHA DO TAMANHO DA MÁQUINA INJETORA Parâmetros importantes que devem ser considerados na escolha da máquina injetora: área projetada x força de fechamento, peso da peça x capacidade da máquina injetora, tamanho do molde x tamanho da peça, profundidade da peça x ciclo e retorno da rosca x ciclo total. |
| INJECTION MOLDING SPRUE BREAK | RETORNO DO BICO INJETOR Após a moldagem das peças e a descompressão da rosca, o bico injetor pode ser movido para trás, separando-se da bucha de alimentação do molde a fim de proporcionar uma pequena folga enquanto o molde está aberto. |
| INJECTION MOLDING STAGES | FASES DA INJEÇÃO DE PLÁSTICOS Estágios pelos quais a máquina injetora passa para moldar peças plásticas: plastificação, injeção, pós-injeção, resfriamento, abertura, fechamento e extração. |
| INJECTION MOLDING THICKNESS ADJUSTEMENT | AJUSTE NA ESPESSURA Uma vez que seja permitida uma marca na superfície da peça, é possível usinar uma abertura na parede da cavidade para compensar o encolhimento da peça durante a injeção. |
| INJECTION MOLDING TIE BAR GROWTH | AUMENTO DA PLACA DO MOLDE Se a temperatura nas placas do molde é diferente, é necessário que as cavidades permaneçam isoladas das placas para que haja maior controle da temperatura, não possibilitando o aumento das placas do molde. |
| INJECTION MOLDING TOLERANCE | TOLERÂNCIA Algumas peças são moldadas com uma tolerância muito baixa. Para isso, alguns parâmetros como projeto da peça, material utilizado, projeto do molde, capacidade da máquina injetora e ciclo total devem ser considerados. |
| INJECTION MOLDING TWO STAGE UNIT | MÁQUINA INJETORA DE DOIS ESTÁGIOS Máquina com dois estágios. O primeiro mistura e plastifica o material com uma rosca rotacional e transfere-o para o cilindro de injeção. Quando o material está plastificado , o segundo estágio inicia-se. O material plástico é injetado para fora do cilindro por meio de um êmbolo hidráulico. |
| INJECTION MOLDING TWO-COLOR | INJEÇÃO DE DUAS CORES Injeção que molda peças de duas cores por meio de operações seqüenciais, utilizando máquinas especiais com dois cilindros de injeção. Primeiramente, injeta-se a casca e depois, utilizando-se um inserto, injeta-se a outra parte ao redor da primeira. Pode-se utilizar duas máquinas ou duas unidades de injeção. |
| INJECTION PRESSURE | PRESSÃO DE INJEÇÃO Pressão exercida sobre o material plástico para que ele seja injetado a uma determinada velocidade de injeção para dentro das cavidades do molde. |
| INJECTION RATE ADJUSTABLE | VOLUME DE INJEÇÃO AJUSTÁVEL Capacidade de ajustar o índice de volume de injeção entre máximo e mínimo. |
| INJECTION RATE MAXIMUM | MÁXIMO ÍNDICE DE INJEÇÃO Índice da movimentação da rosca expresso em volume por segundo a uma máxima pressão de injeção. |
| INJECTION RATE MINIMUM | MÍNIMO ÍNDICE DE INJEÇÃO Índice da movimentação da rosca expresso em volume por segundo a uma mínima pressão de injeção. |
| INJECTION SPEED | VELOCIDADE DE INJEÇÃO Velocidade com que o material plástico é injetado na cavidade do molde. A rosca impulsiona o material plástico para que não haja o congelamento do mesmo. |
| INSERT | POSTIÇO Parte integrante de um molde feito de metal, plástico ou de outro material que pode ser posicionado antes ou após a construção do molde. |
| INSERT MOLDING | INJEÇÃO DE PEÇAS COM INSERTO Processo pelo qual a peça é moldada junto com o inserto. |
| INSERTED PIN | PINO DO INSERTO Pino que fixa uma parte do inserto dentro do molde. |
| INSULATED MOLD RUNNER | ISOLAÇÃO DO CANAL A isolação forma-se internamente nas paredes dos canais devido à combinação do efeito isolante do material plástico com o calor aplicado ao molde a cada injeção. Isso permite ao material plastificado percorrer o centro dos canais evitando trocas térmicas bruscas. |
| INSULATED MOLD SPACER | ESPAÇADOR ISOLANTE Espaçador localizado entre o molde e as placas para conter a transferência de calor do molde para as placas. |
| INSULATED SCREWDRIVER | CHAVE DE FENDA COM ISOLAÇÃO Ferramenta que instala resistências e fios elétricos. |
| INSULATING RING | ARRUELA DE ISOLAÇÃO Arruela localizada no manifold que evita a troca de calor entre o bico injetor e a cavidade do molde. |
| INSULATOR | ISOLANTE Material de baixa condutividade elétrica e com significante resistência eletrônica. |
| INTERNAL MOLD RUNNER | CANAL DE INJEÇÃO INTERNO Canal de injeção interno que facilita o preenchimento da peça. |
| INTRUSION | INTRUSÃO Recurso utilizado em algumas máquinas para compensar a capacidade de preenchimento. A rosca gira constantemente preenchendo parte da cavidade do molde, passando para a fase de injeção que fará o preenchimento final da peça. |
| INVENTORY | VOLUME Quantidade de material plástico contido no cilindro de injeção antes da injeção das peças. |
| ION IMPLANTATION | APLICAÇÃO DE ÍONS Consiste em um método utilizado como proteção extra nas roscas evitando sua degradação quando em contato com determinados materiais. |
| JET METHOD | MÉTODO DE AQUECIMENTO LOCALIZADO Processo em que a maioria do aquecimento é aplicado ao material plástico quando ele passa pelo bico injetor em vez de aquecê-lo no cilindro, como é feito nas máquinas injetoras convencionais. |
| JETTING | ESPIRRO Defeito na superfície da peça devido ao aumento da velocidade de injeção e ao não preenchimento adequado das cavidades da peça causando um afloramento de material plástico. |
| LAMINAR FLOW | FLUXO DE CAMADA MOLECULAR Quando o material plastificado flui para as cavidades do molde, suas moléculas sobrepõem-se em camadas, resultando na mudança de direção do material. Essas camadas congelam quando o molde é refrigerado. |
| LARGE VALVE CYLINDER | CILINDRO VALVULADO GRANDE Cilindro que faz o movimento de abertura e de fechamento do sistema valvulado. |
| LEAKAGE | VAZAMENTO Ocorre normalmente em locais onde há união de duas ou mais peças, exigindo cuidados especiais com vedações. |
| LINE PRESSURE | PRESSÃO DE INJEÇÃO É a pressão lida no manômetro durante a fase de injeção e de compactação das peças. |
| LINE PRESSURE TRANSDUCER | MANÔMETRO DA PRESSÃO DE INJEÇÃO Aparelho utilizado para medir a pressão do óleo que está sendo empregado na máquina injetora para que atinja a velocidade de injeção desejada quando o molde está preenchido e também indicar a pressão necessária para o preenchimento da cavidade. |
| LINING | REVESTIMENTO Processo pelo qual o cilindro é revestido com uma liga de cromo ou de níquel resistente ao desgaste. Pode ser aplicada na construção do cilindro ou posteriormente. |
| LIQUID INJECTION MOLDING | MOLDAGEM DE INJEÇÃO DE LÍQUIDOS Injeção por meio de uma ou mais bombas que movem os componentes do sistema líquido para um local em que são misturados e plastificados antes de serem injetados nas cavidades aquecidas. Essa técnica geralmente é aplicada em poliuretano. |
| LOCATING DOWEL | PINO DE LOCALIZAÇÃO Pino usado para facilitar o posicionamento do manifold durante a montagem. |
| LOCATING NUT | PORCA DE LOCALIZAÇÃO Posiciona e fixa a ponta no corpo do bico injetor. |
| LOCKING FORCE CAPACITY | FORÇA DE FECHAMENTO Força aplicada nas placas do molde para que ele se mantenha fechado no momento em que as peças estiverem sendo moldadas e solidificadas. |
| LOCKING SCREW | PARAFUSO DE TRAVA Posiciona e fixa o end plug no manifold. |
| LOW MOLDING PRESSURE | PRESSÃO DE MOLDAGEM BAIXA Processo de moldagem de materiais plásticos no qual há a utilização de pressão baixa obtida com o simples contato de material. |
| LUBRICATION FOR PROCESSING EQUIPMENT | LUBRIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO Aplicação de uma substância no molde a fim de eliminar ou reduzir o atrito e evitar a adesão das peças moldadas. |
| MALE | MACHO Peça normalmente montada na placa móvel que se encaixa na fêmea – normalmente a parte fixa – para receber o material plástico e moldar a parte interna do produto final. |
| MANIFOLD | MANIFOLD Bloco de aço que distribui o material plástico para os bicos injetores e para as cavidades do molde a fim de preencher a peça a ser moldada. |
| MANIFOLD BAYONET THERMOCOUPLE | TERMOPAR BAIONETA PARA MANIFOLD Tipo de termopar utilizado para a leitura da temperatura dos manifolds. |
| MANIFOLD SURFACE THERMOCOUPLE | TERMOPAR DE SUPERFÍCIE Tipo de termopar utilizado para a leitura da temperatura dos manifolds. |
| MASTERBATCH | MASTERBATCH Concentrado sólido ou líquido de cores variadas que pode ser adicionado ao material plástico a fim de colori-lo. |
| MATERIAL CONDITION CHANGES | MUDANÇAS NA CONDIÇÃO DO MATERIAL Mudanças que o material plástico sofre tais como a alteração da quantidade de água ou de calor quando plastificado. |
| MATT PATCHES | MANCHAS FOSCAS Defeito no qual a superfície da peça não fica uniformemente preenchida e há algumas áreas menos polidas do que outras. |
| MELT ACCUMULATOR | ACUMULADOR Cilindro equipado com um êmbolo no qual o material plástico é armazenado durante as injeções. |
| MELT FLOW INDEX | ÍNDICE DE FLUIDEZ Quantidade de material plástico em gramas por minuto que passa por um determinado orifício. |
| MELT FLOW RATE | ÍNDICE DE FLUIDEZ Quantidade de material plástico em gramas por minuto que passa por um determinado orifício. |
| MELT PRESSURE | PRESSÃO DO MATERIAL PLÁSTICO PLASTIFICADO Pressão medida por transformadores de pressão no momento em que o material plástico vai ser injetado. Isso ajuda a aumentar a produtividade e a eficácia na injeção das peças. |
| MELT TEMPERATURE | TEMPERATURA DE FUSÃO Temperatura pré-estabelecida que o material plástico deve atingir para ser injetado. Essa temperatura é alcançada por meio da velocidade rotacional da rosca da máquina injetora, pela pressão, pelo ciclo do molde bem como pela sua duração. |
| MELT TEMPERATURE MEASUREMENT | MEDIÇÃO DA TEMPERATURA DO MATERIAL PLÁSTICO Controle da temperatura do material plástico a ser injetado por meio de um termopar. |
| MELTING POINT | PONTO DE FUSÃO Fase em que o material é plastificado no cilindro da máquina injetora para ser injetado nas cavidades do molde. |
| MELTING TEMPERATURE | TEMPERATURA DO MATERIAL PLASTIFICADO Temperatura de plastificação do material na injeção ou de solidificação na refrigeração do molde. |
| METRIC ALLEN KEYS | JOGO DE CHAVES ALLEN Ferramentas utilizadas para montar e desmontar o sistema de câmara quente. |
| MICA MARK | MARCA PRATEADA Presença de traços prateados nas áreas não preenchidas totalmente. |
| MOISTURE CONTENT | UMIDADE É a quantidade de água contida em um determinado material plástico. |
| MOLD AREA DIAGRAM | DIAGRAMA DA ÁREA MOLDADA Combinação da pressão de injeção e da temperatura do molde necessárias para produzir peças de qualidade e análise das variáveis importantes para a moldagem das peças. |
| MOLD BASE | PORTA-MOLDE Montagem de placas de aço que alojam as cavidades no molde. Permite que o material plastificado seja injetado nas cavidades e que as peças moldadas sejam extraídas. |
| MOLD BOTTOM PLATE | PLACA INFERIOR DO MOLDE Parte inferior do molde em que se encontra o sistema de extração. |
| MOLD CAVITY COATING | BANHO NA CAVIDADE Aplicação de materiais especiais como o cromo e o níquel no molde para que a superfície na qual as peças serão moldadas torne-se mais polida. |
| MOLD CAVITY DUPLICATE PLATE | PLACA REMOVÍVEL Placa removível utilizada em operações de duas placas a fim de posicionar os insertos para a próxima moldagem. |
| MOLD CAVITY FABRICATING EQUIPMENT | EQUIPAMENTO DE FABRICAÇÃO Equipamento utilizado para usinar cavidades, pinos, canais de distribuição e outras partes do molde. |
| MOLD CAVITY MELT FLOW ANALYSIS | ANÁLISE DO FLUXO DO MATERIAL PLÁSTICO Análise do processo de preenchimento da cavidade do molde feita por programas de computador na qual se podem obter conclusões tais como a tolerância de material e a qualidade da peça em termos de aparência e de rigidez. |
| MOLD CAVITY REGISTERS | CUNHAS DAS CAVIDADES Faces com ângulos nas partes do molde que se encaixam quando o molde está fechado para assegurar o alinhamento correto das placas. |
| MOLD CAVITY RETAINER | PLACA RETENTORA Placa na qual as cavidades estão alojadas. Geralmente contém os pinos guias e as buchas. |
| MOLD CAVITY SURFACE FINISH | ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE DA CAVIDADE Acabamento na cavidade do molde que influencia a aparência, a extração e o custo da peça. |
| MOLD CHANGES | MUDANÇAS NO MOLDE Mudanças na capacidade de remoção de calor e da temperatura da superfície do molde devido ao tempo de uso e ao tipo de material plástico injetado. |
| MOLD CHASE | PLACA PORTA-CAVIDADES Parte principal do molde que contém as cavidades, os pinos, os pinos guias e as buchas. |
| MOLD CHASE FLOATING | PLACA FLUTUANTE Parte do molde que se move verticalmente e que se adapta a um pino inferior no qual um pino superior encaixa-se. |
| MOLD CLASSIFICATION BY OPERATION | CLASSIFICAÇÃO DOS MODOS DE OPERAÇÃO Há basicamente três modos de operação: automático, semi-automático e manual. No primeiro, não há necessidade de um operador. Já no segundo, o operador possui funções limitadas e no terceiro, ele desempenha todas as operações necessárias para a moldagem das peças. |
| MOLD CLEANER | LIMPEZA DO MOLDE Remoção de resíduos plásticos do molde feita mecanicamente, por tratamento térmico ou com o uso de solventes. |
| MOLD CLOSING | FECHAMENTO DO MOLDE Após a extração das peças moldadas, a força de fechamento é aplicada e o molde fecha-se para que a próxima injeção inicie. |
| MOLD CLOSING SPEED | VELOCIDADE DE FECHAMENTO DO MOLDE Tempo necessário para que todas as placas do molde fechem-se para que a injeção das peças inicie. |
| MOLD COLD RUNNER | CANAL FRIO Canal de injeção na entrada de material que se solidifica com a refrigeração do molde e sai junto com as peças moldadas. Esse canal geralmente é reciclado e reprocessado. |
| MOLD COOLING | REFRIGERAÇÃO DO MOLDE Refrigeração do molde por meio de canais de água que controlam a temperatura nas cavidades do molde. |
| MOLD COOLING CHANNEL | CANAL DE REFRIGERAÇÃO Canal localizado no molde pelo qual um fluxo de água circula a fim de controlar a temperatura na cavidade do molde. |
| MOLD COOLING CHANNEL BUBBLER | CANAL DE REFRIGERAÇÃO DO MOLDE Canal pelo qual há a circulação de água como cascata para que o molde resfrie. |
| MOLD COOLING SPIRAL METHOD | REFRIGERAÇÃO POR MÉTODO ESPIRAL OU SERPENTINA Refrigeração do molde em que a água flui pela cavidade espiral do molde. A água é introduzida no centro do espiral, perto da bucha, pois há maior concentração de calor nessa área. |
| MOLD CORE PIN | PINO MACHO DO MOLDE Pino que molda os diâmetros internos das peças moldadas e os furos no produto final. |
| MOLD CORE PIN PLATE | PLACA PORTA-PINOS Placa que aloja os pinos do molde. |
| MOLD CORROSION RESISTANCE | RESISTÊNCIA À CORROSÃO Resistência que o molde deve possuir- aplicando-se materiais como o cromo ou níquel em sua superfície - para processar materiais plásticos abrasivos uma vez que até mesmo a menor corrosão interfere no desempenho do molde. |
| MOLD DEFORMATION | DEFORMAÇÃO DO MOLDE Deformação das placas e das cavidades do molde causada pela presença da pressão de injeção mesmo após o preenchimento da cavidade e da moldagem da peça. Apresenta-se em forma de diferenças na espessura da parede do molde, insuficiente estabilidade dimensional e fluxo não uniforme de material plástico. |
| MOLD DEGATING | SISTEMA DE SEPARAÇÃO Separa a peça moldada do sistema de alimentação automaticamente ou manualmente. Normalmente usado para canais submarinos. |
| MOLD EJECTION | EXTRAÇÃO DO MOLDE Após as peças serem moldadas, o sistema de extração é ativado para que as peças moldadas sejam extraídas. |
| MOLD EJECTION MARK | VESTÍGIO DA EXTRAÇÃO Marca na superfície da peça causada pelo pino extrator quando este extrai a peça da cavidade do molde. |
| MOLD EJECTION RETURN PIN | PINO EXTRATOR DO MOLDE Pino hidráulico, elétrico ou mecânico que retorna o conjunto extrator durante o fechamento do molde após a extração das peças. |
| MOLD EJECTOR BAR | BARRA EXTRATORA Barra que aciona a placa extratora do molde. |
| MOLD EJECTOR RAM | PINO EXTRATOR Pino hidráulico, elétrico ou mecânico adaptado a um molde para mover o conjunto extrator. |
| MOLD EJECTOR RETAINER PLATE | PLACA RETENTORA DE EXTRAÇÃO Placa na qual o pino extrator é montado. |
| MOLD EJECTOR RETURN PIN | PINO DE RETORNO DO MOLDE Pino que recua a placa extratora assim que o molde fecha. |
| MOLD EJECTOR ROD AND BAR | BARRA EXTRATORA Barra que impulsiona a placa extratora quando o molde abre. |
| MOLD EJECTOR SLEEVE | BUCHA EXTRATORA Tipo de bucha que extrai as peças moldadas. |
| MOLD EJECTOR SPIDER | MECANISMO EXTRATOR Sistema no qual parte do mecanismo de extração movimenta o pino extrator. |
| MOLD EXPANSION | EXPANSÃO DO MOLDE Aumento nas dimensões do molde ocasionado por alterações térmicas. |
| MOLD FEED BUSHING | BUCHA DE ALIMENTAÇÃO DO MOLDE Bucha onde o bico da máquina injetora encosta para alimentar os canais de distribuição do manifold com material plástico. |
| MOLD FEED FORM | MODO DE ALIMENTAÇÃO DO MOLDE Modo pelo qual a máquina injetora é alimentada. Geralmente isso é feito com grânulos esféricos de resina plástica. |
| MOLD FILLING PRESSURE | PRESSÃO DE PREENCHIMENTO DO MOLDE Pressão necessária e pré-estabelecida para que as cavidades do molde sejam preenchidas e as peças sejam moldadas. |
| MOLD FILLING SPEED | VELOCIDADE DE PREENCHIMENTO Velocidade com que o material plástico entra na cavidade do molde para preencher a peça a uma determinada pressão de injeção. |
| MOLD FLASH | REBARBA Defeito presente na peça injetada devido ao excesso de material plástico nas linhas de fechamento. |
| MOLD FLASH GROOVE | BOLSA DE MATERIAL Alojamento usinado na linha de união da peça para que o material em excesso não permaneça junto à peça moldada. |
| MOLD FRAME | PORTA-MOLDE Montagem de placas de aço que alojam as cavidades no molde. Permite que o material plastificado seja injetado nas cavidades e que as peças moldadas sejam extraídas. |
| MOLD GATE BUSH | TRINCA Trinca ao redor da entrada de material plástico causada por tensões no processo ou pelo projeto do molde. |
| MOLD GATE FAN | NERVURA Abertura entre o canal e a cavidade do molde que se assemelha a uma hélice. Ajuda a reduzir a concentração de estresse na entrada do material plástico. |
| MOLD GATE MARK | VESTÍGIO Vestígio na peça moldada causada pelo tipo de entrada escolhida. |
| MOLD GATE SCAR | DESGASTE Desgaste da entrada do material plástico por onde a peça é injetada. |
| MOLD GATE SIZE | DIÂMETRO DE ENTRADA Fator crítico a ser considerado no projeto de um molde pois o diâmetro da entrada influencia a velocidade de preenchimento da peça, a pressão de injeção, a temperatura do molde bem como o ciclo total. |
| MOLD GATE TAB | ENTRADA EM LEQUE Saliência removível de aproxima-damente a mesma espessura da peça, geralmente perpendicular a ela. É usada como a entrada de material plástico em peças com largura e comprimento de fluxo grandes. |
| MOLD HEAT TRANSFER DEVICE | CONDUTOR DE CALOR Condutor que transfere calor a fim de melhorar o controle da refrigeração do molde e permitir uma boa troca térmica entre a peça moldada e as paredes da cavidade. |
| MOLD HEATING CHANNEL | CANAL DE AQUECIMENTO Canal localizado no molde pelo qual circulam fluidos tais como óleo ou vapor para aquecer as cavidades do molde. |
| MOLD HEIGHT | ALTURA DO MOLDE Espessura total do molde quando está entre as placas da máquina injetora. |
| MOLD HOBBING | FRESAGEM Técnica em que se utiliza um modelo em aço para moldar a cavidade. Esse modelo deve ter um tamanho maior do que a peça para que o produto final esteja nas dimensões corretas visto que há a contração do material plástico após a injeção. |
| MOLD HOLD-DOWN GROOVE | RETENÇÃO Pequeno alojamento na lateral da superfície do molde para ajudar a reter a peça moldada enquanto o molde abre. |
| MOLD INCHING | AVANÇO GRADUAL Redução na velocidade de fechamento do molde um pouco antes de as superfícies encaixarem-se. |
| MOLD INSULATION | ISOLAÇÃO DO MOLDE Isolação das placas do molde por meio da aplicação de isolantes para que não haja perda de calor para a atmosfera nem para a máquina injetora. |
| MOLD KNOCKOUT BAR | BARRA DE EXTRAÇÃO Barra que contém os pinos extratores e os aciona após a solidificação das peças nas cavidades do molde. |
| MOLD LAND | LINHA DE ABERTURA Superfície do molde onde o excesso de material plástico é removido. |
| MOLD LAND AREA | ÁREA DE FECHAMENTO Área de contato perpendicular à direção da aplicação da pressão das faces do molde. Essas faces ficam em contato quando o molde fecha. |
| MOLD LATCH | GARRA DO MOLDE Mecanismo que prende o molde nas placas da máquina injetora. |
| MOLD LATCH PLATE | PLACA RETENTORA DO MOLDE Placa que retém a parte móvel do molde ou os pinos localizados na parte superior. A movimentação dessa placa libera os pinos extratores. |
| MOLD LEADER PIN AND BUSHING | PINO GUIA E BUCHA GUIA Componentes de aço do molde utilizados para alinhar e guiar as duas placas do molde quando ele abre e fecha na máquina injetora. |
| MOLD LIFE AND COST | CUSTO E VIDA ÚTIL DO MOLDE É o número de peças que um molde pode produzir em um dado tempo. Esse tempo depende da combinação de fatores como projeto do molde, material utilizado, tolerância, processo, manutenção, temperatura e pressão. |
| MOLD LINE | LINHA DE EMENDA Linha visível na emenda da peça moldada causada por material frio. |
| MOLD LOCATING RING | ANEL DE CENTRAGEM Anel que centraliza o bico do cilindro de injeção com a entrada da bucha de alimentação bem como o molde com a placa da máquina. |
| MOLD LOCKING FORCE | FORÇA DE FECHAMENTO DO MOLDE Força exercida no mecanismo de fechamento da máquina injetora que mantém o molde fechado durante a injeção e moldagem das peças. |
| MOLD LOCKING MECANISM | MECANISMO DE FECHAMENTO Cilindro hidráulico projetado para fechar o molde e mantê-lo nessa posição durante a injeção e moldagem das peças. |
| MOLD LUBRICANT | LUBRIFICANTE Substância aplicada no molde a fim de eliminar ou reduzir o atrito entre as placas, evitando a adesão das peças moldadas na fase da extração. |
| MOLD MAINTENANCE | MANUTENÇÃO DO MOLDE Conservação das partes danificadas do molde e troca das peças gastas a fim de possibilitar a constante produção de peças. |
| MOLD MANIFOLD HEATED | MANIFOLD AQUECIDO Molde em cujo manifold estão os canais de distribuição já aquecidos mantendo o material plastificado e pronto para ser injetado nas cavidades do molde. |
| MOLD MATERIAL | MATERIAL DO MOLDE Material utilizado para a construção do molde. O principal é o aço, mas também são utilizados o cobre-berílio, o alumínio e o zinco. |
| MOLD MATERIAL AND HEAT TREATMENT | TRATAMENTO À BASE DE CALOR Tratamento à base de calor que o material do qual é feito o molde recebe a fim de melhorar suas propriedades, sua dureza e sua resistência. |
| MOLD MODIFICATIONS | MODIFICAÇÕES NO MOLDE Modificações tais como fendas nas placas extratoras ou orifícios no molde feitas para a instalação do transformador de energia. |
| MOLD OPENING SPEED | VELOCIDADE DE ABERTURA DO MOLDE Tempo necessário para que todas as placas do molde abram-se para que as peças moldadas sejam extraídas. |
| MOLD OPENING TIME | TEMPO DE ABERTURA DO MOLDE Após a refrigeração das cavidades moldadas, o molde abre por um determinado tempo até que todas as peças sejam extraídas pelo sistema de extração. |
| MOLD ORIFICE GROOVE | CHANFRO DO MOLDE Pequeno orifício usinado no molde para permitir que o material flua livremente a fim de evitar linhas de emenda, baixa densidade e acúmulo de material plástico na entrada da peça. |
| MOLD PARTING LINE | LINHA DE DIVISÃO Linha que estabelece o local em que o molde vai ser dividido em suas metades. |
| MOLD POLISHING | POLIMENTO DO MOLDE Mecanismo que permite uma superfície lisa no molde. É uma das mais importantes fases em sua construção. |
| MOLD PROTECTION | PROTEÇÃO DO MOLDE A superfície do molde , especialmente as cavidades, devem ser protegidas com um gel para evitar a corrosão. |
| MOLD RE-ENTRANT | PLACA SUPORTE Molde que contém uma placa que resiste ao retorno da peça moldada. |
| MOLD RESTRICTOR RING | ANEL DE BLOQUEIO Peça de forma anelar projetada e montada na ponta da rosca da máquina injetora entre o torpedo e a aranha que aumenta a pressão no molde e melhora a mistura do material plástico. |
| MOLD RETAINER PIN | PINO DE RETENÇÃO Peça que retorna após a extração das peças moldadas. |
| MOLD RETAINER PLATE | PLACA RETENTORA Placa perfurada para a passagem de água durante a moldagem das peças e nela são montadas as cavidades, os pinos extratores, os pinos guias e as buchas. |
| MOLD RETAINER PLATE NEST | PLACA DA CAVIDADE Placa com alojamento no bloco das cavidades utilizada na montagem dos postiços. |
| MOLD ROD GUIDE | COLUNA Coluna que guia as placas do molde durante o processo de injeção das peças. |
| MOLD SEAM | DIVISÃO DAS PLACAS Linha que estabelece o local em que o molde vai ser dividido em suas metades. |
| MOLD SET | PORTA-MOLDE Montagem de placas de aço que alojam as cavidades no molde. Permite que o material plastificado seja injetado nas cavidades e que as peças moldadas sejam extraídas. |
| MOLD SPRUE BUSHING HEATED | BUCHA DE ALIMENTAÇÃO AQUECIDA Bucha que contém um elemento aquecedor interno para manter o material plástico aquecido. Ela é o canal entre o bico da máquina injetora e a cavidade do molde. |
| MOLD SPRUE PULLER | PINO EXTRATOR DE CANAL Pino utilizado para remover o canal da bucha de alimentação após a injeção da peça. |
| MOLD STOP | INSERTO Peça metálica inserida entre as placas do molde para controlar a espessura da peça moldada. |
| MOLD STRENGTH REQUIREMENT | FORÇA DO MOLDE EXIGIDA Força exercida pela pressão interna do material plástico e pelo êmbolo de fechamento necessária para a moldagem das peças. |
| MOLD STRIPPER PLATE | PLACA EXTRATORA Placa colocada em funcionamento na abertura do molde e que retira a peça moldada do pino. |
| MOLD TEMPERATURE | TEMPERATURA DO MOLDE Temperatura pré-estipulada com a qual o molde deverá trabalhar a fim de plastificar o material plástico. |
| MOLD VARIABLES | VARIAÇÕES DO MOLDE Variações nas condições do molde que influenciam a qualidade da peça tais como temperatura, ventilação, velocidade de fechamento, superfície e acessórios. |
| MOLD VENTING | SAÍDA DE AR Pequenos orifícios localizados perto da linha de emenda da peça que permitem a saída do ar presente na cavidade do molde à medida que o material plástico preenche a peça. |
| MOLD VENTING HOLES | ESCAPE Orifícios no molde por onde o ar que é formado quando o material plástico preenche a cavidade é expelido. |
| MOLD WIPER | SENSOR Mecanismo adaptado entre as placas de extração do molde que certifica o retorno do conjunto de extração emitindo um sinal para que o molde feche, evitando a quebra dos componentes do molde. |
| MOLDED INSERT | INJEÇÃO DE PEÇAS COM INSERTO Processo pelo qual o inserto é moldado junto com a peça. |
| MOLDED NET | PEÇA ACABADA Descrição de uma peça moldada que não necessita de processamento adicional para alcançar os dimensionais exigidos. |
| MOLDING | MOLDAGEM Injeção de um determinado material plástico formando peças de acordo com a forma da cavidade a uma determinada pressão e temperatura em um dado processo. |
| MOLDING CAUL STOCK | PRESSÃO DE INJEÇÃO Pressão aplicada direta ou indiretamente ao êmbolo da máquina injetora a fim de forçar o material plástico para as cavidades do molde. |
| MOLDING COMPOUND | COMPOSTO PLÁSTICO Material plástico em várias formas físicas: granulado, pó, líquido, pigmentado ou reforçado. |
| MOLDING INDEX | FORÇA DE FECHAMENTO Mínima força exigida para o fechamento do molde e o início da moldagem das peças. |
| MOLDING PRESSURE REQUIRED | PRESSÃO NECESSÁRIA Unidade de pressão aplicada para que o material plástico seja injetado. Essa pressão é calculada pela área projetada considerando-se os ângulos sob pressão durante o fechamento do molde. Divide-se a força total aplicada pela área projetada. |
| MOLDING PROCESS | MOLDAGEM Injeção de um determinado material plástico formando peças de acordo com a forma da cavidade a uma determinada pressão e temperatura em um dado processo. |
| MOLDING VOLUME DIAGRAM | DIAGRAMA DO VOLUME Combinação da pressão de injeção e da temperatura do molde necessárias para produzir peças de qualidade e análise das variáveis importantes para a moldagem das peças. |
| MONOMER | MONÔMERO Composto químico formado por simples moléculas que podem ser polimerizadas resultando em materiais plásticos. Um exemplo é o estireno. |
| MOTTLE | MÁ HOMOGENEIZAÇÃO Mistura de cores ou tonalidades que formam pontos ou marcas na peça. |
| MOULD | MOLDE Ferramenta composta de placas de aço nas quais o formato da peça é usinado para ser preenchido posteriormente. |
| MOULD CLAMPING PLATE | PLACA DE FIXAÇÃO Placa em que o molde é fixado na máquina injetora por completo. |
| MOULD SPACER PLATE | PLACA ESPAÇADORA Placa que separa o sistema de câmara quente da placa de fixação. |
| MULTICAVITY MOLD | MOLDE COM MÚLTIPLAS CAVIDADES Molde com mais de uma cavidade a ser preenchida ao mesmo tempo. |
| NOZZLE | BICO INJETOR Peças individuais de tamanhos e tipos diferentes. O material plástico vem pelo canal de injeção, passa por ele e é injetado nas cavidades do molde. |
| NOZZLE CLAMP | GARRA PARA BICO Garra que fixa o bico no manifold e evita possíveis vazamentos de material plástico. |
| NOZZLE FILTER | FILTRO DO BICO Peça que impede a passagem de materiais plásticos contaminados para o sistema de câmara quente. |
| NOZZLE HOLDER | ALOJAMENTO DO BICO Local em que o bico injetor é posicionado. |
| NOZZLE MOUNTING HOLE DIMENSION | DIMENSÃO DO ALOJAMENTO DO BICO INJETOR Distância usinada no molde para alojar o bico injetor. |
| NOZZLE PRESSURE | PRESSÃO DO BICO INJETOR Pressão medida no interior do bico injetor que controla o fluxo de material plástico. Ela aumenta à medida que o preenchimento da peça torna-se mais difícil. |
| NOZZLE PRESSURE CONTROL | CONTROLE DA PRESSÃO DO BICO Controle aplicado ao bico injetor quando este injeta o material plástico na cavidade do molde para que a pressão seja constante a fim de produzir peças com o mesmo peso e com a mesma dimensão a cada ciclo. |
| NUT | PORCA Peça que fixa a ponta no corpo do bico injetor. |
| O’RING | ANEL DE VEDAÇÃO Aro de aço utilizado para evitar vazamento de material plástico pelo bico injetor e pelo manifold. |
| OFFSET RUNNER | CANAL DE COMPRESSÃO Canal que aloja a válvula de compressão e evita o vazamento de material plástico pelo pino de fechamento. |
| OFFSET VALVE | VÁLVULA DE COMPRESSÃO Peça utilizada em sistemas valvulados para abrir passagem para o material plástico durante a injeção. |
| OPEN HOLE INSERT | INSERTO PERFURADO Inserto com um orifício interno em todo o seu comprimento. |
| ORANGE PEEL | CASCA DE LARANJA Marca comumente encontrada nas áreas da entrada do material devido ao desgaste excessivo das cavidades. |
| OUTPUT | PRODUÇÃO São as peças plásticas produzidas por moldagem do material plástico nas cavidades do molde após o ciclo de injeção. |
| OVEN DRYING | ESTUFA Local onde há o secamento da água contida no material plástico feito em forno com ar quente ou em secador a vácuo. É um método comum e fácil de operar. |
| OVERHEATING | SUPERAQUECIMENTO Superaquecimento do material plástico na injeção que ocasiona sua decomposição ou sua degradação térmica. |
| OXIDATION | OXIDAÇÃO Alteração na cor e nas propriedades do material plástico devido ao contato com o oxigênio durante o aquecimento. |
| PARALLEL MOLD SPACER | ESPAÇADOR PARALELO Espaçador adaptado entre a placa que aquece sob calor e a placa de fechamento para evitar curvatura do molde sob pressão, controlando sua expansão quando fechado. |
| PARALLEL SEAT | SEDE PARALELA Local em que o bico injetor é apoiado com perfil reto. |
| PARTING LINE | LINHA DE EMENDA FRIA Marca visível na peça que indica a junção do material plástico quando a cavidade é preenchida. |
| PINPOINT GATE | ENTRADA TORPEDO Tipo de entrada centralizada diretamente na cavidade da peça, evitando a formação de linhas de fluxo no centro e nas paredes laterais da peça, diminuindo o vestígio. |
| PISTON TYPE PUMP | BOMBA TIPO PISTÃO Bomba com pistões dimensionados e montados em alojamentos com a função de enviar óleo para a linha com pressões pré-determinadas. |
| PLASTIC | PLÁSTICO Resina ou polímero que pode ser moldado sob condições de temperatura e de pressão pré-estipuladas. |
| PLASTICIZING CAPACITY | CAPACIDADE DE PLASTIFICAÇÃO É a capacidade de plastificar uma certa quantidade de material plástico em um determinado tempo. |
| PLATE | PLACA Peça normalmente em aço em que são montadas as partes do molde. |
| PLUNGER | ÊMBOLO Dispositivo que força o material plástico para o cilindro da máquina injetora para ser aquecido por suas paredes. Assim que o material plástico é avançado, passa por um torpedo e é misturado. Após isso, é forçado pelo bico da máquina injetora, sendo injetado nas cavidades do molde. |
| POLYMER | POLÍMERO Composto químico formado de vários monômeros. Um exemplo é o poliestireno. |
| POOR COLOR DISPERSION | MÁ HOMOGENEIZAÇÃO Mistura de cores ou tonalidades que formam pontos ou marcas na peça. |
| POOR KNIT LINE STRENGTH | LINHA DE EMENDA ACENTUADA Falhas presentes nas linhas em que o material plástico se une, fazendo com que as peças fiquem quebradiças na extração. |
| POOR WELD LINE | FALHA NA LINHA DE EMENDA Falha presente na linha de união do material plástico na peça. |
| POSITION PUSHBACK | PINO DE RETORNO Pino que recua a placa extratora assim que o molde fecha. |
| POSITIVE MOLD | MACHO Peça normalmente montada na placa móvel que se encaixa na fêmea – normalmente a parte fixa – para receber o material plástico e moldar a parte interna do produto final. |
| PRESSURE SWITCHING | MUDANÇA NA PRESSÃO Quando a pressão atinge um certo valor, o circuito responsável pela sua medição envia mensagens para o circuito hidráulico ativar a pressão de espera. Há a troca de uma válvula hidráulica com uma pressão alta, por uma com uma pressão menor. |
| PRESSURE TRANSDUCER | MANÔMETRO DE PRESSÃO Consiste em um aparelho que controla a pressão do material plástico quando este entra na cavidade do molde para proporcionar às peças o mesmo peso e a mesma dimensão em todos os ciclos. |
| PRESSURE TRANSDUCER CALIBRATION | CALIBRAÇÃO DO TRANSFORMADOR DE PRESSÃO Calibração do transformador para que se adapte ao tamanho do pino extrator utilizado. |
| PRIMARY RUNNER | CANAL PRIMÁRIO Canal de alimentação primário que flui da face externa do molde de injeção até a cavidade ou para os canais secundários em um molde de cavidades múltiplas. |
| PROJECTED AREA | ÁREA PROJETADA Área utilizada para determinar a força de fechamento da máquina injetora em toneladas. Pode ser vista na direção da aplicação desta força. Se o molde for de múltiplas cavidades, deve-se multiplicar a área de uma cavidade pelo total delas. |
| PROPORTIONAL, INTEGRAL , DERIVATIVE | PROPORCIONAL, INTEGRAL E DERIVATIVO Equipamentos que fazem o controlador de temperatura ser mais preciso e evitam picos de temperatura por reduzirem a força de controle empregada. Assim que o set point é alcançado, a temperatura pré- estipulada é empregada, o que se chama de banda proporcional. |
| PURGE MATERIAL | MATERIAL DE LIMPEZA Material utilizado para remover as impurezas contidas no cilindro da máquina injetora antes de começar um novo ciclo ou uma troca de cor. |
| PUTTY | MASSA DE MOLDAGEM Massa utilizada para modelar e conferir as medidas dos alojamentos dos bicos injetores no manifold. |
| QUALITY CONTROL CHARTS | GRÁFICOS DE CONTROLE DA QUALIDADE Gráficos que mostram se o processo de injeção está funcionando adequadamente. |
| RECIPROCATING SCREW RHEOMETER | REÔMETRO ALTERNATIVO DA ROSCA Mecanismo da rosca que verifica a consistência do material plástico antes e durante a injeção das peças. |
| RECORDING PRODUCTION CONDITIONS | ARMAZENAMENTO DE CONDIÇÕES DO PROCESSO Para que as peças tenham sempre a mesma qualidade, o mesmo peso e o mesmo ciclo, os dados do processo devem ser armazenados no controle existente na máquina injetora ou anotados manualmente. |
| REGISTER RING | ANEL DE CENTRAGEM Anel que centraliza o bico do cilindro de injeção com a entrada da bucha de alimentação bem como o molde com a placa da máquina. |
| REGRIND | REFUGO Material plástico remanescente na peça extraída que será moído e reutilizado em outro ciclo após ser misturado com um material plástico virgem. |
| REHEATING | ESTADO DE CONSERVAÇÃO Reaquecimento da máquina injetora, dos bicos injetores e do cilindro de injeção quando estão livres de impurezas e resfriados para dar início a um novo ciclo de trabalho. |
| REINFORCED PLASTIC | PLÁSTICO REFORÇADO Material plástico com propriedades físicas melhores devido à presença de cargas diversas como a fibra de vidro, a mica e o carbonato de cálcio. |
| REPROCESSING | REPROCESSAMENTO Reciclagem de peças defeituosas e canais de injeção para posteriormente misturá-los ao material plástico virgem a fim de iniciar uma nova injeção. |
| RE-SETTING TOLERANCES | REPROGRAMAÇÃO DAS TOLE-RÂNCIAS Reprogramação que deve ser feita na máquina injetora sempre que houver troca de moldes. Devem ser observados as condições e os parâmetros necessários para que seu funcionamento não seja alterado com essa troca. |
| RESIDENCE TIME | TEMPO DE RESIDÊNCIA É o tempo que o material plástico permanece no cilindro de injeção antes do próximo ciclo e após ter sido plastificado. |
| RESTRICTED MOLD GATE | ENTRADA DE PRECISÃO Tipo de entrada centralizada diretamente na cavidade da peça, evitando a formação de linhas de fluxo no centro e nas paredes laterais da peça que diminui o vestígio. |
| RETRO NUT | PORCA DE ADAPTAÇÃO Porca com dimensões variadas que adaptam os bicos de modelos diferentes às cavidades do molde. |
| RETURN PIN | PINO DE RETORNO Pino que recua a placa extratora assim que o molde fecha. |
| RING MOLD GATE | ENTRADA ANELAR Entrada em formas cilíndricas que circula o macho para permitir que o material plástico primeiramente percorra as paredes do macho antes de preencher a cavidade, evitando linhas de emenda. |
| ROW | FILEIRA Alinhamento dos pontos de injeção no manifold. |
| RUNNER | CANAL DE DISTRIBUIÇÃO Passagem de ligação entre o manifold e os bicos injetores. Permite a passagem do material plástico para a cavidade do molde. |
| SAFETY FACTOR | FATOR DE SEGURANÇA Quantidade de dez por cento incluída no cálculo da força de fechamento para compensar desgastes nos pinos, bicos e circuitos hidráulicos. |
| SAFETY PIN | PINO DE SEGURANÇA Pino que recua a placa extratora assim que o molde fecha. |
| SCREEN PACKS | CONJUNTO DE TELAS Camadas de aço em malhas que removem a contaminação do material plástico e melhoram a sua fluidez. |
| SCREW CUSHION | COLCHÃO Sobra de material no cilindro da máquina injetora ocasionada por ajustes feitos nas rotações da rosca na moldagem de peças plásticas. Isso confirma a eficácia no tempo de avanço da rosca e a constante pressão sendo aplicada. |
| SCREW DECOMPRESSION | DESCOMPRESSÃO DA ROSCA Descompressão do material plástico contido na rosca quando a unidade de injeção completa o preenchimento do molde. Por sua vez, a rosca retorna ao funil de alimentação eliminando a purga de material plástico pelo bico injetor. |
| SCREW DISPLACEMENT TIME | DESLOCAMENTO DA ROSCA Momento em que o material plastificado preenche as cavidades do molde e a rosca retorna ao funil de alimentação. |
| SCREW FORWARD TIME | AVANÇO DA ROSCA Momento em que a rosca da máquina injetora avança para injetar o material plástico nos bicos injetores e daí para as cavidades do molde. |
| SCREW MACHINE | ROSCA SEM FIM Rosca que plastifica, homogeneíza e injeta o material plástico para o bico injetor e então para as cavidades do molde. |
| SCREW ON SPRUE | BUCHA DE ALIMENTAÇÃO TIPO ROSCA Bucha montada com rosca usada como prolongadora do manifold onde o bico da máquina injetora encosta. |
| SCREW ON SPRUE FILTER | BUCHA DE ALIMENTAÇÃO COM ROSCA E FILTRO Bucha que impede a passagem de material plástico contaminado para as cavidades do molde, evitando entupimentos. |
| SCREW PACKING TIME | TEMPO DE RECALQUE Fase em que a rosca permanece parada em sua posição mais avançada a fim de proporcionar a pressão de injeção necessária ao material plástico injetado no momento em que ele se cristaliza. |
| SCREW POSITIONAL CONTROL | CONTROLE DA POSIÇÃO DA ROSCA Após a rosca avançar o material plástico para o molde, o cilindro hidráulico muda sua posição, fazendo com que ela retorne ao funil de alimentação a uma pressão menor. |
| SCREW PULLING | EXTRATOR DA ROSCA Dispositivo que remove a rosca do cilindro da máquina injetora automaticamente, evitando sua danificação. |
| SCREW RETRACTION | RETRAÇÃO DA ROSCA Retorno da rosca da máquina injetora após a o preenchimento do molde para plastificar uma nova quantidade de material plástico a fim de iniciar uma nova injeção. |
| SCREW ROTATIONAL SPEED | VELOCIDADE ROTACIONAL DA ROSCA É a velocidade com que a rosca gira a fim de produzir temperatura e pressão necessárias para plastificar o material e dosá-lo em tempo correto. |
| SCREW SIZE | TAMANHO DA ROSCA Geralmente há três diâmetros diferentes de roscas, dependendo da capacidade do cilindro e do volume de material plástico a ser injetado. A capacidade, a pressão de injeção e de plastificação sofrerão variações, dependendo do seu tamanho. |
| SCREW ZONES | ZONAS DA ROSCA A rosca possui três fases: a de alimentação, a de compressão e a de dosagem. Na primeira, há a entrada do material plástico. Na segunda, o material é plastificado por meio de altas temperaturas, pressões e pela velocidade rotacional da rosca. Já na terceira, há o controle da quantidade de material plástico que fluirá para os bicos injetores e posteriormente para as cavidades do molde. |
| SECOND STAGE PRESSURE | SEGUNDO ESTÁGIO DA PRESSÃO Pressão de menor intensidade utilizada após a peça estar preenchida e moldada, também chamada de pressão de recalque. |
| SECOND STAGE PRESSURE | PRESSÃO DE RECALQUE A rosca impulsiona o material plástico extra para compensar a redução de material e aplica pressões de menor intensidade uma vez que a peça está preenchida e moldada. |
| SECUNDARY RUNNER | CANAL SECUNDÁRIO Canal de distribuição do manifold que recebe material plástico proveniente do canal primário e o distribui para as cavidades do molde. |
| SET TEMPERATURE | TEMPERATURA ADEQUADA Temperatura pré-estabelecida suficiente para que o material plastifique e fique pronto para ser injetado nas cavidades do molde. |
| SHARP EDGES | CANTOS VIVOS Chanfros feitos para o acabamento das peças usinadas. |
| SHEAR HEATING | FATOR DE AQUECIMENTO Superaquecimento do material plástico ocasionado pelo rápido preenchimento da peça e pela alta pressão a que ele é submetido na temperatura de fusão para preencher as cavidades do molde. |
| SHINKRAGE | CONTRAÇÃO Diferença entre a real dimensão da cavidade e aquela correspondente no molde. |
| SHORT MOLDING | INJEÇÃO INCOMPLETA Não preenchimento completo da peça na cavidade. |
| SHORT SHOT | INJEÇÃO INCOMPLETA Não preenchimento completo da peça na cavidade. |
| SHOT | INJEÇÃO Momento em que o material plastificado preenche as cavidades do molde. |
| SHOT CAPACITY | CAPACIDADE DE INJEÇÃO As máquinas injetoras são freqüentemente avaliadas de acordo com a quantidade de determinado material plástico que injetam em um ciclo. Essa capacidade pode ser medida em gramas. |
| SHOT TO SHOT DIMENSIONAL VARIATION | VARIAÇÃO DIMENSIONAL CICLO A CICLO Variação existente nas dimensões das peças moldadas a cada ciclo. |
| SHUT OFF CYLINDER | CILINDRO DE FECHAMENTO Cilindro que fecha os pinos dos bicos valvulados durante o processo de injeção das peças. |
| SHUT OFF PIN | PINO DE FECHAMENTO Pino responsável pelo fechamento e pela abertura da entrada de material nos sistemas valvulados. |
| SHUT OFF VALVE | VÁLVULA DE FECHAMENTO Peça utilizada em sistemas valvulados para bloquear a passagem de material plástico quando a cavidade está totalmente preenchida. |
| SILVER STREAKS | LISTRAS PRATEADAS Listras prateadas presentes em determinadas áreas da peça não preenchidas totalmente. |
| SIMULATED END USE TESTING | TESTE DE SIMULAÇÃO DE USO Em peças mais técnicas, aplica-se esse teste para simular o tipo de tratamento que elas receberão quando em uso. |
| SINK MARKS | RECHUPES Marcas na superfície da peça causadas pela falta de material plástico na cavidade. |
| SLIDE-TYPE TRANSDUCER | TRANSFORMADOR TIPO MÓVEL Transformador localizado atrás do pino extrator para medir a pressão do material plástico sem estar em contato direto com ele. |
| SLOT | ALÍVIO Folga entre as peças na montagem do sistema de câmara quente. |
| SMALL JIMMY BAR | PEQUENA MORSA Ferramenta que remove os bicos injetores do molde. |
| SMALL VALVE CYLINDER | CILINDRO VALVULADO PEQUENO Cilindro que faz o movimento de abertura e de fechamento do sistemas valvulados. |
| SMUDGE MARK | MANCHA FOSCA Marca do fluxo de material plástico ao redor da entrada da cavidade resultando em um acabamento fosco ou pontilhado na superfície da peça. |
| SOCKET | CHAVE Ferramenta específica utilizada para montar e desmontar bicos injetores. |
| SOCKET HEAD SCREW | PARAFUSO DE FIXAÇÃO DO TERMOPAR Parafuso que fixa o termopar em seu alojamento. |
| SOFT HAMMER | MARTELO LEVE Ferramenta que ajusta as peças no molde. |
| SOFTENING POINT | ESTADO DO MATERIAL PLASTI-FICADO Fase em que o material é plastificado a uma determinada temperatura. Esta fase é geralmente realizada em laboratório. |
| SOLVENT | SOLVENTE Substância que remove o óleo anti-oxidante do sistema de câmara quente. |
| SPLAY | MANCHA Defeito na peça moldada devido à umidade presente na superfície do material plástico. |
| SPRUE BUSH | BUCHA LONGA Utilizada como prolongadora do manifold onde o bico da máquina injetora encosta. No entanto, tem uma dimensão maior do que a bucha simples. |
| SPRUE LOCATOR | LOCALIZADOR DA BUCHA DE ALIMENTAÇÃO Componente utilizado para guiar o conjunto durante a montagem e a desmontagem do molde. |
| SPRUE STICKING | CANAL PRESO AO MOLDE Na fase de abertura do molde, as peças são extraídas mas o canal de injeção permanece. |
| STACK MOLD | STACK MOLD Sistema composto de dois manifolds no mesmo molde, o que duplica o número de peças produzidas a cada ciclo. |
| STACKED FOUR LEVEL MOLD | STACK MOLD DE QUATRO NÍVEIS Stack mold de quatro níveis capaz de moldar uma peça com quatro camadas de materiais e cores diversas ao mesmo tempo. |
| STANDARD DEVIATION | DESVIO PADRÃO Cálculo do desvio natural que um determinado material plástico sofre durante seu processo de moldagem de peças. |
| START UP PROCEDURES | PROCEDIMENTOS DE PARTIDA Procedimentos realizados antes do início da injeção do material plástico tais como checagem da temperatura, do circuito de água, da limpeza dos bicos injetores e do cilindro da máquina injetora para que não haja contaminação. |
| STATISTICAL QUALITY CONTROL | CONTROLE DE QUALIDADE ESTATÍSTICO Controle de processo a que o molde é submetido para assegurar que não ocorram mudanças na qualidade das peças com o passar dos ciclos. |
| STEEL SPACER | ESPAÇADOR DE AÇO Componente utilizado para ajustes de dimensionais no sistema de câmara quente. |
| STORK SYSTEM | SISTEMA STORK Junção dos manifolds do stackmold pela bucha da máquina injetora. |
| STRINGING | GOTEJAMENTO Gotejamento de material plástico após a moldagem das peças. |
| SUBMARINE GATE | ENTRADA SUBMARINA Tipo de entrada que não deixa marcas visíveis na peça moldada e faz com que ela se separe do molde automaticamente na fase de extração evitando o re-trabalho. |
| SUCK BACK | DESCOMPRESSÃO DA ROSCA Descompressão do material plástico contido na rosca quando a unidade de injeção completa o preenchimento do molde. Por sua vez, a rosca retorna ao funil de alimentação, eliminando a purga de material plástico pelo bico injetor. |
| SURFACE LAMINATION | SUPERFÍCIE PRATEADA Listras prateadas presentes nas superfícies das áreas de uma peça não preenchida totalmente. |
| SURFACE PIN | PINO DE RECUO Pino que recua a placa extratora assim que o molde fecha. |
| TANDEM MACHINES | MÁQUINAS SEQÜENCIAIS Máquinas injetoras que trabalham em série para a suprir a demanda de uma determinada produção. |
| TAPERED SEAT | SEDE CÔNICA OU EM GRAU Local em que o bico injetor é apoiado com perfil em grau. |
| TEMPERATURE CONTROLLER | CONTROLADOR DE TEMPERATURA Equipamento eletrônico utilizado para regular a temperatura de todo o sistema durante o processo de injeção. |
| TEMPERATURE SETTINGS | AJUSTES DE TEMPERATURA Para que o material plástico seja fundido, deve-se ajustar a temperatura do alimentador, do cilindro e da rosca de acordo com o ponto de fusão do material plástico. Isso evitará seu derretimento precoce e sua degradação. |
| THERMOCOUPLE | TERMOPAR Equipamento formado de dois fios feitos de materiais diferentes unidos em uma haste que efetua a leitura da temperatura do bico injetor, enviando sinais para o controlador de temperatura. |
| THERMOCOUPLE HOLE | ALOJAMENTO DO TERMOPAR Local em que o termopar é montado no manifold . |
| THERMOPLASTIC | TERMOPLÁSTICO Todo material plástico que pode ser moldado pela ação de temperatura e pressão e pode ser reprocessado posteriormente. |
| THERMOSETS | TERMOFIXOS Material plástico que não pode ser reprocessado para uma nova moldagem. |
| THREAD GALLING | ATRITO Desgaste causado pela tentativa de adaptar o transformador de energia em um alojamento com um fio do tamanho incorreto. |
| THREE JAW CHUCK | CASTANHA DE TRÊS PONTOS Ferramenta utilizada para prender as bases dos bicos injetores a fim de desmontá-los. |
| TIE BAR EXTENSION | ESTIRAMENTO DAS COLUNAS Estiramento sofrido pelas colunas do molde no momento em que ele é fechado para evitar que sejam quebradas. |
| TIE BAR STRETCH | ESTIRAMENTO Quando o molde é fechado, há um acúmulo de forças nas partes que travam o conjunto de fechamento. Para não haver quebras, as colunas estiram-se aliviando as tensões. |
| TIP | PONTA Peça responsável pela passagem de material plástico a ser injetado nas cavidades do molde. |
| TITANIUM CENTRAL LOCATOR | LOCALIZADOR CENTRAL DE TITÂNIO Peça de apoio do manifold usada para centralizar o conjunto no molde. |
| TITANIUM LOCATOR | LOCALIZADOR DE TITÂNIO Componente utilizado para facilitar a montagem do conjunto de placas. |
| TITANIUM SPACER | ESPAÇADOR DE TITÂNIO Componente que separa o manifold da placa de fixação do molde evitando trocas de calor. |
| TITANIUM T-NUT | PORCA T EM TITÂNIO Peça utilizada para acoplar o pino de fechamento no cilindro do sistema valvulado. |
| TOOL | CAVIDADE DO MOLDE Espaço oco em uma ferramenta em que o material plástico é injetado para moldar uma peça. |
| TOOLING GEL COAT | TRATAMENTO SUPERFICIAL Camada de plástico aplicada no molde para que a superfície na qual as peças serão moldadas torne-se mais polida. Normalmente usado em moldes que fabricam peças em resinas com fibra de vidro. |
| TORQUE WRENCH | TORQUÍMETRO Ferramenta que desmonta e monta os bicos injetores e placas do manifold com força de aperto controlada. |
| TOTAL PROJECTED AREA CALCULATION | CÁLCULO DA ÁREA TOTAL PROJETADA Informações tais como as dimensões e o número de cavidades bem como as disposições e as dimensões dos canais de alimentação necessários para calcular a área projetada de um determinado molde em cm2 . |
| TOTAL SHOT WEIGHT | PESO TOTAL DA MOLDAGEM Peso total de material plástico injetado em um determinado ciclo. |
| TRANSDUCER LOCATION | LOCALIZAÇÃO DO TRANSFOR-MADOR DE ENERGIA Local em que o transformador será posicionado a fim de obter a pressão máxima durante o preenchimento do molde. |
| TRAPPED GAS | AR COMPRIMIDO Bolhas de gás contidas nas peças provenientes da descompressão do material plástico durante o preenchimento das cavidades. |
| TRAPPING | AR COMPRIMIDO Bolhas de gás contidas nas peças provenientes da descompressão do material plástico durante o preenchimento das cavidades. |
| TRY-OUT | TESTE INICIAL Teste aplicado na máquina injetora quando um molde está sendo utilizado pela primeira vez. Verifica-se se as peças serão moldadas corretamente e se toda a ferramenta funcionará bem. |
| TUBULAR HEATER | RESISTÊNCIA TUBULAR Resistência montada nos canais do manifold. Aquece e mantém a temperatura do processo adequada. |
| TUNNEL GATE | ENTRADA SUBMARINA Tipo de entrada que não deixa marcas visíveis na peça moldada e faz com que ela se separe do molde automaticamente na fase de extração, evitando o re-trabalho. |
| BALANCED MOLD RUNNER | MOLDE COM CANAL DESBALANCEADO Molde no qual os canais de distribuição não são eqüidistantes da bucha de alimentação. |
| UNIFORM COOLING | REFRIGERAÇÃO UNIFORME Resfriamento do molde em áreas diferentes, em proporções diferentes ao mesmo tempo para que não haja falhas na moldagem da peça. |
| VALVE GATE NOZZLE | BICO INJETOR VALVULADO Bico composto por pino de fechamento e de abertura que, quando acionado por um atuador, bloqueia ou permite a passagem de material plástico para a cavidade do molde. |
| VALVE SYSTEM | SISTEMA DE VÁLVULAS Conjunto que, ativando movimentos de abertura e de fechamento seqüenciais das válvulas, controla a passagem do material plástico para as cavidades do molde. |
| VALVES | VÁLVULAS Componentes que evitam o gotejamento de material plástico na rosca e no bico injetor. |
| VARIABILITY | VARIAÇÃO Mudanças nas peças injetadas devido a alterações diversas na programação da máquina injetora. |
| VELOCITY PRESSURE TRANSFER | TRANSFERÊNCIA DA VELOCIDADE DA PRESSÃO É a transferência de controle da velocidade de injeção. Ela passa a ser controlada pela pressão. Quando o molde está preenchido ou a entrada de material congela, há uma resistência no fluxo do material plástico e torna-se difícil de a rosca continuar no mesmo ritmo de velocidade. |
| VELOCITY PRESSURE TRANSFER SETTING | ESTABELECIMENTO DA TRANSFERÊNCIA DA VELOCIDADE DE PRESSÃO Valor estipulado no controlador de temperatura no momento em que a pressão de injeção inicial muda para a pressão de espera. |
| VENTED MACHINE | MÁQUINA SECADORA POR COMPRESSÃO Máquina na qual o material plástico é comprimido e depois descomprimido e suas moléculas são transformadas em gases. Por haver uma redução da pressão, o ar é expelido por um orifício. O material plastificado é recomprimido e direcionado para o cilindro da máquina injetora, eliminado assim, a água contida anteriormente. |
| VENTING | VENTILAÇÃO Orifícios localizados no cilindro que permitem a saída de gases contidos no material plástico, descompressando-os ao longo do cilindro. Para isso, deve-se diminuir o diâmetro da rosca. |
| VISCOSITY | VISCOSIDADE Propriedade do material quando plastificado. Quanto mais viscoso, mais fácil de ser injetado. |
| VISUAL TESTING OF MOLDINGS | TESTE VISUAL DAS PEÇAS Teste no qual o operador da máquina injetora supervisiona a cada ciclo a cor, sua distribuição, sua uniformidade, seu acabamento e se as peças estão livres de defeitos. |
| VOIDS | BOLHAS Podem ser vistas como bolhas de ar em peças transparentes mas podem aparecer em plásticos opacos. Associadas com a espessura da parede, são causadas pela saída de material plástico do centro da peça ou pelo acúmulo de gases provenientes da descompressão do material plástico. |
| VOLATILE DISPOSAL | DESVOLATIZADORES Durante a injeção de peças, pode haver a formação de gases que ficam dispostos ao redor do bico injetor devido à queima de material plástico. |
| VOLATILE ELIMINATION | ELIMINAÇÃO DE VOLÁTEIS Quando se retira a unidade de um material plástico, a água geralmente não é o único contaminador removido. Há também gases na forma de voláteis que incluem água e material orgânico tal como os monômeros. |
| WALL THICKNESS OF PART | ESPESSURA DA PAREDE DA PEÇA Espessura da parede da peça moldada medida em milímetro. |
| WARPAGE | DEFORMAÇÃO Defeito presente na superfície da peça após a extração que está associado à presença de tensões na cavidade. |
| WARPING | EMPENAMENTO Deformação presente na superfície da peça após a moldagem associada à baixa velocidade de injeção. |
| WEAR FACTOR | VARIANTE DE SEGURANÇA Quantidade de dez por cento incluída no cálculo da força de fechamento para compensar desgastes nos pinos, bicos injetores e circuitos hidráulicos. |
| WEAR RESISTANT BARREL | CILINDRO RESISTENTE AO DESGASTE Cilindro que possui uma liga resistente ao desgaste causado por materiais abrasivos aumentando seu tempo de vida de útil. |
| WIRE BRUSH | ESCOVA Peça que limpa resíduos acumulados no bico injetor e no cilindro da máquina injetora. |
| WIRE CHANNEL | CANAL PARA PASSAGEM DOS FIOS Canal usinado para adaptar os fios na placa do molde. |
| WIREING SLOT | PASSAGEM DOS FIOS Passagem usinada nas placas do molde para a montagem dos fios. |
| ZERO COMPRESSION SCREW | ROSCAS DE COMPRESSÃO ZERO Roscas que evitam o superaquecimento do material plástico na fase de compressão pelo fato de sua profundidade ser a mesma ao longo do seu comprimento. |