Lista 1

1- Um fabricante de produtos em plástico está em dúvidas em escolher entre PP e PEAD para injetar seu novo produto. Considerando apenas o tempo de resfriamento como fator decisivo e a temperatura do molde que é de 30°C, ele deve escolher qual termoplástico? Justifique. (as condições de injeção e extração são as mesmas para ambos).

2- Uma empresa trabalha com ABS com temperaturas de injeção de 240°C, de extração de 85°C e de molde de 60°C. Um projetista de molde está interessado em saber com qual espessura de peça ele pode utilizar para obter um tempo de resfriamento de 15 s.

3- Um fabricante quer saber se sua torre de resfriamento tem capacidade para para arrefecer  um moldado de 75 g de PP com espessura de 2,5 mm. A vazão do sistema máxima é de 600 litros por hora de água e a diferença de temperaturas entre a entrada e saída não deve exceder 5°C. A temperatura de injeção é de 220ºC, a temperatura de extração é de 70ºC e o molde trabalhará a uma temperatura média de 30ºC.

Dados:

νTM = 0,000001 m2/s

ρTM = 997,13 kg/m3

cTM = 4,180 kJ/kg.ºC

4- Verifique se o fluxo de água  no exercício anterior é laminar ou turbulento. No molde são utilizados 2 canais de arrefecimento em cada lado com 8 mm de diâmetro.

Formulário

tresf = t = tempo de resfriamento

Tinj = temperatura injeção

TM = temperatura média da parede da cavidade molde

TE = temperatura extração

QF= calor entra pelo fundido

QTM=Calor entra/sai pelo sistema de troca

QH= calor entra pela câmara quente

QU= QL + QK + QStr

m = massa total do moldado

Δh = diferença de entalpia do moldado na injeção e extração

mTM= vazão de fluido de resfriamento

cTM= calor específico do fluido de resfriamento

Re = número de Reynolds

DKK= diâmetro do canal do molde

νTM= viscosidade do fluido de resfriamento

ρTM= densidade do fluido de resfriamento

Tabela de Ln

|  | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,00 | 0,10 | 0,18 | 0,26 | 0,34 | 0,41 | 0,47 | 0,53 | 0,59 | 0,64 |
| 2 | 0,69 | 0,74 | 0,79 | 0,83 | 0,88 | 0,92 | 0,96 | 0,99 | 1,03 | 1,06 |
| 3 | 1,10 | 1,13 | 1,16 | 1,19 | 1,22 | 1,25 | 1,28 | 1,31 | 1,34 | 1,36 |
| 4 | 1,39 | 1,41 | 1,44 | 1,46 | 1,48 | 1,50 | 1,53 | 1,55 | 1,57 | 1,59 |
| 5 | 1,61 | 1,63 | 1,65 | 1,67 | 1,69 | 1,70 | 1,72 | 1,74 | 1,76 | 1,77 |
| 6 | 1,79 | 1,81 | 1,82 | 1,84 | 1,86 | 1,87 | 1,89 | 1,90 | 1,92 | 1,93 |
| 7 | 1,95 | 1,96 | 1,97 | 1,99 | 2,00 | 2,01 | 2,03 | 2,04 | 2,05 | 2,07 |
| 8 | 2,08 | 2,09 | 2,10 | 2,12 | 2,13 | 2,14 | 2,15 | 2,16 | 2,17 | 2,19 |
| 9 | 2,20 | 2,21 | 2,22 | 2,23 | 2,24 | 2,25 | 2,26 | 2,27 | 2,28 | 2,29 |
| 10 | 2,30 | 2,31 | 2,32 | 2,33 | 2,34 | 2,35 | 2,36 | 2,37 | 2,38 | 2,39 |

Difusivdade térmica efetiva

Entalpia específica