- Marque  V o u F para as afirmativas abaixo e justifique sua resposta.

- O  início do preenchimento da cavidade deve ser feito com uma velocidade de avanço do parafuso mais lenta, aumentando-se a velocidade à medida que o polímero preenche a cavidade do molde. Contudo, no final do preenchimento volta-se a diminuir a velocidade de injeção.   (        )

- O recalque tem como funções compensar a contração da peça que está resfriando na cavidade, bem como manter a pressão aplicada na cavidade até que o ponto de injeção solidifique, para que o material que está dentro da cavidade não retorne pelos canais de alimentação. Para realizar essas funções, são utilizados valores de pressão de recalque que variam de 40 a 80% da pressão de máxima da injetora utilizada.(          )

- Velocidades de injeção muito baixas levam a pressões de injeção elevadas. (          )

- Uma peça com espessura de 2mm produzida com PP, com tempo de resfriamento de 15s, calcule tempo de recalque e pressão de recalque, sabendo que a pressão hidráulica máxima da injetora é igual a 172 bar.

- Analisando a peça injetada com PEBD,  calcule a pressão e tempo de recalque, curso de abertura do molde, pressão de injeção. Sabendo que a pressão hidráulica da injetora é 172bar e a espessura é de 2mm.

30 mm

250 mm

250 mm

| Material Polimérico | Temp. Injeção(°C) | Temp. molde(°C) | Temp. extração(°C) | Densidade média a 20ºC [g/cm3] | Densidade média na Temp de Injeção [g/cm3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PS | 240 |  |  | 1,05 | 0,95 |
| PC | 300 | 80-120 | < 125 | 1,22 | 1,08 |
| PEBD | 240 | 20-60 | < 65 | 0,92 | 0,74 |
| PP | 260 | 20-60 | < 65 | 0,91 | 0,73 |
| PA 6.6 | 240 |  |  | 1,14 | 0,99 |
| POM | 220 | 60-120 | < 125 | 1,42 | 1,16 |