CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TÉCNOLÓGICA DE  PELOTAS

UNIDADE DE ENSINO DESECTRALIZADA DE SAPUCAIA DO SUL

DIRETORIA DA UNIDADE SEDE – GERÊNCIA DE PROCESSOS DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE BÁSICO TÉCNICO

DIRETORIA DE ENSINO – COOREDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DE ENSINO

ÁREA:  Indústria                  CURSO:Técnico em Transformação em Termoplásticos         DISCIPLINA: Sopro

MÓDULO: II

| Competências | Habilidades | Conteúdos |
| --- | --- | --- |
| 12 – Avaliar as características e as propriedades dos materiais, insumos e elementos de máquinas. | 12.30-Relacionar as propriedades das matérias primas às características do processo de moldagem por sopro. . | Plastificação, extrusão, impurezas, fuidez |

Relação entre estrutura do polímero e processo de sopro

- EFEITO DA ESTRUTURA DO POLÍMERO

- resistência para romper

- creep

- impacto

- HDT

- Transparência

- Resistência química

- ESCR ( environmental stress cracking)

- Permeabilidade

Átomos e grupos funcionais

- Determinam estabilidade térmica durante processamento do fundido, resistência química e permeabilidade no produto final.

Energia destas ligações é importante para o processo de moldagem por sopro devido;

- Ligações fortes geram estabilidade dos termoplásticos durante processamento do material fundido;

- Ligações fracas são sensíveis a umidade atmosférica e ao ataque químico;

Ligações simples:  C – C

  - estabilidade térmica , resistência química ; Se ocorre degradação térmica durante o processamento é devido usualmente a fatores desestabilizantes tais como:

- grupo lateral C = C reduz a estabilidade da ligação – este grupo lateral pode estar no polímero original ou se formar durante degradação térmica;

- cisalhamento mecânico que quebram ligação C – C

Ligação dupla C = C

    - 4 elétrons do C = C  repelem-se entre si o suficiente para tornar a ligação instável, e também tendem a desestabilizar o grupo adjacente CH2.  No caso do  PVC, podem causar descoloração do produto final por degradação.

Ligação C – H

    - Par covalente estável – Hidrogênio é mais positivo que o carbono e isso faz ser menos estável que o para C – C; geralmente, quando polímero sofre degradação térmica durante o processamento, o ataque inicial é geralmente no C – H  e pode desestabilizar  C – C.

Peso Molecular

- Determina a facilidade ou a dificuldade de formar o Parison durante extrusão ou injeção .

- Orientação e cristalinidade intermolecular resultam de operações de estiramento e aquecimento durante o processo de moldagem e tem efeito nas  propriedades do produto final.

- Ligações intermoleculares determinam temperatura ótima para moldagem por extrusão ou injeção;

Peso Molecular Médio:

Influencia na fusão e no recalque ( bombeamento) do fundido;

Aumento do PM, aumenta a viscosidade, os entanglements, dificultando o processamento;

Aumento do PM aumenta a energia de ativação requerida para fluxo viscoso

Para sopro por injeção – aumento do PM dificulta a moldagem do parison;

Para sopro por extrusão, aumento do PM causa inchamento da matriz , requerendo extrusão lenta e alta taxa

L / D ;

PM menor permite que o parison que se forme seja fraco e com deformação.